# КОМПЛЕКТ  МАНЖЕТЫ  ТЕРМОУСАЖИВАЮЩЕЙСЯ

# «ТИАЛ-М»

##### Технические условия

# ТУ 2293-002-58210788-2004

##### Взамен ТУ 2293-001-58210788-2004

Срок введения: «____»_________ 2004 г.

| СОГЛАСОВАНО Президент ОАО ВНИИСТ ____________Э.И. Черекчиди «______»__________2004 г. | . Разработано Главный технолог ООО «ПФК Техпрокомплект» ____________ А.А.Савинов «_____» ____________ 2004 г |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Институт ВНИИСТ» _____________ А.В. Ивакин «_____» ____________ 2004 г. |  |
| Начальник производственного отдела ОАО «АК «Транснефть» ________________ А.С. Горин «_____»_____________ 2004 г. |  |
| Зам. Начальника Управления по надзору за врывоопасными и химически опасными производствами и объектами Федеральной службы по техническому надзору ________________ С.Н. Мокроусов «___» _____________ 2004 г. Письмо №02-15/4 от 24.06.2004 г. |  |

2004 г.

Настоящие технические условия распространяются на комплект манжеты термоуса-живающейся «ТИАЛ-М» (далее манжета), предназначенной для антикоррозионной защиты зоны сварных стыков магистральных нефтепроводов подземной, подводной и наземной (в насыпи) прокладки диаметром до 1220 мм включительно с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена.

Манжета представляет собой изоляционный материал, состоящий из радиационно-модифицированной полиэтиленовой пленки-основы, совмещенной с термоплавким адгези-вом,  наносящийся на зону сварного стыка  по эпоксидному праймеру.

Манжета состоит из термоусаживающейся ленты определенной длины, ширины и толщины, замковой пластины (ленты-замка), эпоксидного праймера и аппликатора (запол-нителя) для  сварных швов (по требованию заказчика).

Условное обозначение манжеты состоит из слова «манжета»,  номинального диамет-ра защищаемой трубы, ширины и толщины манжеты в миллиметрах и обозначения настоя-щих технических условий.

Пример условного обозначения манжеты для нефтепровода  диаметром 1020 мм но-минальной ширины 450 мм и толщины 2,4 мм:

Манжета ТИАЛ-М 1020 · 450 ·2,4  ТУ  2293-002-58210788-2004

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Манжета должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и из-готавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Толщина и ширина манжеты в состоянии поставки определяются диаметром трубы и длиной неизолированных ее концов и должны соответствовать нормам, приведенным в таб-лице 1.

Таблица 1

| Диаметр трубы, мм | Толщина манжеты, мм | Ширина манжеты, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное значение | Предельное отклонение | Номинальное значение | Предельное отклонение |
| до 273 вкл. | 1,2 | +0,2 | 450 | +5,0 |
| до 530 вкл. | 1,8 | +0,2 | 450 | +5,0 |
| до 820 вкл. | 2,0 | +0,2 | 450 | +5,0 |
| свыше 820 мм | 2,4 | +0,2 | 450 | +5,0 |

Примечание:

1. Соотношение между толщиной полиэтиленовой пленки-основы  и   толщиной адгезионного слоя должно состав-лять (50:50) ±5%. При общей  толщине ленты 2,0 мм и более, толщина основы должна составлять не менее 1,1 мм.

2. По согласованию с потребителем допускается  изготовление манжеты с иной  толщиной и  шириной и иным соот-ношением между толщиной основы и адгезионного слоя.

1.3. Длину манжеты L (мм) определяют исходя из степени ее усадки и диаметра  трубы по формуле:

L = 3,14 × Dст × 1,05 + К,

где:     Dст   –  диаметр  трубы,  мм;

1,05 –  коэффициент, учитывающий степень усадки манжеты;

К   –   величина  нахлеста  концов манжеты  (150 мм).

1.4. По требованию потребителя манжеты могут быть поставлены в виде мерных отре-зков термоусаживающейся ленты (допуск по длине  0,5-1%) или в рулонах требуемой тол-щины  и ширины полотна.

1.5  Основные показатели качества термоусаживающейся ленты (манжеты) должны  со-ответствовать нормам, приведенным в таблице 2. Дополнительные показатели качества манжеты приведены в Приложении 1 настоящих технических условий.

Таблица 2

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. изме- рения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая толщина ленты | мм | 1,2-2,4*) |
| 2 | Прочность ленты (манжеты) при растяжении при (20(5)ºС, не менее | МПа | 12,0 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, не менее, при: плюс (20(5)ºС; минус (40(3)ºС | % | 200 100 |
| 4 | Адгезия манжеты к праймированной стали при (20(5)ºС, не менее | Н/см | 35,0 (50,0)**) |
| 5 | Адгезия манжеты к праймированной стали после 1000 ч выдержки в воде, не менее, при температуре: (20(5)ºС; (40(3)ºС; (60(3)ºС | Н/см | 30,0 (35,0) 30,0 (35,0) 30,0 (35,0) |
| 6 | Адгезия манжеты к заводскому покрытию при (20(5)ºС, не менее | Н/см | 35,0 (50,0) |
| 7 | Адгезия манжеты к заводскому покрытию после1000 ч выдержки в воде при температуре: (20(5)ºС; (40(3)ºС; (60(3)ºС | Н/см | 30,0 (35,0) 30,0 (35,0) 30,0 (35,0) |
| 8 | Площадь отслаивания покрытия после 30 суток испытаний в 3% растворе NaCl при потенциале поляризации –1,5 В, не более, при: (20(5)ºС; (40(3)ºС; (60(º3)С | см² | 4 8 10 |
| 9 | Степень усадки манжеты в продольном направлении, не менее; не более | % | 15 30 |

*) В зависимости от диаметра трубы согласно п.1,2  и  таблицы 1 ТУ.

**) В скобках – для  труб диаметром свыше 820 мм, без скобок - для труб диаметром  до 820 мм включительно.

1.6.  Замковая пластина ТИАЛ-ЗП (лента-замок) предназначена для «замыкания» в кольцо (вокруг зоны сварного стыка трубы) мерного отрезка термоусаживающейся ленты.

1.6.1.  Замковую пластину поставляют в виде отрезков двухслойной ленты (армированной стеклосеткой) прямоугольной формы, имеющей размеры, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

| №№ пп | Наименование показателя замковой пластины | Норма | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина, мм | 455 | +2 |
| 2 | Ширина, мм | 100; 125; 150 | +2 |
| 3 | Толщина, мм | 1,4 | +0,2 |

Примечание: 1. По согласованию с Заказчиком допускается изготовление замковой пластины других геометрических размеров; замковая пластина может поставляться приваренной к  одному концу мерного отрезка термоусаживающейся ленты.

    - Основные показатели качества замковой пластины приведены в таблице 4.

Таблица 4

| №№ пп | Наименование показателя замковой пластины | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адгезия к заводскому полиэтиленовому покрытию, Н/ см ширины, не менее | 50 |
| 2 | Прочность на сдвиг, МПа, не менее | 1,0 |
| 3 | Продольная усадка , %, не более | 5 |
| 4 | Поперечная усадка , %, не более | 2 |

1.7  Праймер представляет собой двухкомпонентную систему на основе эпоксидной смолы (с введением пластификаторов и наполнителей) и отвердителя (активатора) и должен обеспечивать выполнение требований пп.4 -7; 8 табл. 2 настоящих ТУ.

1.7.1 По показателям качества эпоксидный праймер должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

| №№ пп | Наименование показателя | Норма для компонентов праймера | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компонент А | Компонент Б |  |
| 1 | Внешний вид | Вязкая однородная масса черного цвета | Вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета | Визуально |
| 2 | Условная вязкость по ВЗ-6 при 40°С, минут, не более | 10 | 2 | ГОСТ 9070-75 |
| 3 | Жизнеспособность праймера при 20°С, минут, не менее | 40 | Секундомер |
| 4 | Режим отверждения при 90°С, мин. | 3-5 | Секундомер |

  - Аппликатор  ТИАЛ-З предназначен для заполнения пустот околошовных зон сварных стыков труб, зон перехода заводского покрытия к стали, а также для мест повреж-дений заводского покрытия.

1.8.1. Аппликатор изготавливается на основе клея - расплава и должен соответст-вовать требованиям настоящих технических условий.

1.8.2. Аппликатор выпускают в виде полотна ленты  длиной до (30±0,5)м, смотанной в рулон. Концы рулона закрепляются шпагатом или липкой лентой. Рулон упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82. По согласованию с Заказчиком допускается  другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность аппликатора при транспортировке.

Длину аппликатора для заполнения околошовной зоны сварного стыка труб определяют по формуле:
	L = (3,14 · D +10) мм,
где: D – диаметр трубы, мм.	.

1.8.3. Геометрические размеры аппликатора приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Единица измерения | Норма, для труб диаметром | Допустимое отклонение, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина | мм | 2,0 - до 820 мм включительно 4,0 – от 1020 мм и более | + 0,2 + 0,2 |
| Ширина | мм | 100 | ( 2,0 |

Примечание - По согласованию с Заказчиком допускается выпуск аппликатора других геомет-рических размеров.

1.8.4. Основные показатели качества аппликатора  приведены в таблице 7:

Таблица 7

| Наименование показателя | Единицы измерения | Норма |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Поверхность полотна должна быть без складок и разрывов. |
| Адгезия аппликатора к праймированной стали, при температуре (20(5)(С, не менее | Н/см | 50,0 |
| Адгезия к стали после выдержки в воде при температуре (20(5)(С в течение 1000 часов, не менее | Н /см | 50,0 |
| Площадь отслаивания покрытия после 30 суток испытаний в 3% растворе NaCl при потенциале поляризации –1,5 В, не более, при: (20(5)ºС; (40(3)ºС; (60(3)ºС | см2 | 4,0 8,0 10,0 |

2.   УПАКОВКА  И  МАРКИРОВКА

2.1 Манжету поставляют в комплекте, который состоит из ленты термоусаживающей-ся, замковой пластины (ленты-замка) и  эпоксидного праймера. Все материалы, входящие в комплект манжеты должны соответствовать требованиям, приведенным в настоящих техни-ческих условиях.

2.2  Лента термоусаживающаяся поставляется в виде рулонов. Рулоны должны иметь ровные торцы. Диаметр рулона не должен превышать 300 мм. Конец рулона закрепляют липкой лентой по ГОСТ 20477. Рулон упаковывают в  полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 и обвязывают шпагатом или другим перевязочным материалом.

По согласованию с Заказчиком допускается другой вид упаковки, обеспечивающий со-хранность ленты при транспортировке.

По согласованию с Заказчиком лента может быть поставлена мерными отрезками, смо-танными в рулон и упакованными в полиэтиленовые пакеты по 10 или 20 штук в каждом.

2.3. Замковые пластины  поставляют собранными в пачку, упакованную в  полиэтилено-вую пленку по ГОСТ 10354-82. Общее количество замковых пластин в пачках  должно соот-ветствовать общему количеству поставляемых манжет.

  - Эпоксидный праймер поставляют в закрытых (герметичных) металлических или пласт-массовых емкостях. Емкости с компонентом А (эпоксидная смола) и компонентом Б (отвер-дитель) рассчитаны на изоляцию одной зоны сварного стыка трубы определенного диамет-ра. Емкости со смолой и отвердителем упаковывают в картонные коробки.

  - К каждому упаковочному месту ленты или  замковых пластин прикрепляют этикетку

с указанием:

-   наименования предприятия – изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименования  изделия;

- номера настоящих технических условий;

- номера партии;

-  даты изготовления;

-  количества мерных отрезков ленты или замковых пластин в упаковке;

- штамп ОТК.

2.6.  К каждому упаковочному месту эпоксидного праймера прикрепляют этикетку с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- диаметра изолируемой трубы;

- количества упаковок  (смолы и отвердителя);

- вес нетто (отдельно) смолы и отвердителя;

- номера партии;

- даты изготовления.

2.7  Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Требования безопасности при производстве ленты – по ГОСТ 12.3.030.

3.2 Манжета (лента) при непосредственном контакте не оказывает токсического дейст-вия на организм человека.  Применение манжеты не требует особых мер предосторожности. Полиэтилен по ГОСТ 12.1.007 имеет 4 класс опасности, ПДК р.з. – 10 мг/м3 согласно ГН 2.2.5.686-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабо-чей зоны».

Манжета (лента)  относится к группе сгораемых, к подгруппе трудновоспламеняемых материалов. При возникновении пожара ее следует тушить всеми известными способами.

3.3 При изготовлении ленты возможно образование пыли, выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих карбонильные соединения, в том числе формальдегид, ацетальдегид, органические кислоты, винилацетат, оксид углерода.

3.4 Предельно допустимые концентрации (ПДК) веществ в воздухе рабочей зоны в со-ответствии с ГН 2.2.5.686-98, а также класс опасности по ГОСТ 12.1.007 приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование продукта | ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Формальдегид | 0.5 | 2 |
| Ацетальдегид | 5 | 3 |
| Органические кислоты в пересчете на уксусную кислоту | 5 | 3 |
| Винилацетат | 10 | 3 |
| Оксид углерода | 20 | 4 |
| Аэрозоль полиэтилена | 10 | 4 |

3.5  Концентрации веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений опре-деляют:

формальдегида                - по МУ 4522, утверждённым 21.12.87г.;

ацетальдегида                  - по МУ 2563, утверждённым 12.07.82г.;

уксусной кислоты            - по МУ 4592, утверждённым 30.03.88г.;

оксида углерода               - по МУ 1641, утверждённым 18.04.77г.;

аэрозоля полиэтилена     - по МУ 4436, утверждённым 18.11.87г.;

винилацетата                    - по МУ 4565-88.

3.6. Изготовление изделий комплекта должно производиться при работающей обще-обменной приточно-вытяжной  и местной вытяжной вентиляции по ГОСТ 12.4.021-75.

3.7. Средства индивидуальной защиты рабочих должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011.

3.8. Санитарно-бытовые помещения должны соответствовать требованиям СНиП 2.09.04-87.

3.9. Отопление, вентиляция и кондиционирование должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.05.

3.10  Все работающие должны проходит  предварительные (при приёмке на работу) и периодические медицинские осмотры согласно Приказам МЗ РФ № 405-96 и № 90-96.

4.  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1. Для охраны атмосферного воздуха должен быть организован контроль за соблюде-нием предельно-допустимых выбросов по ГОСТ 17.2.3.02 и СанПиН 4948-89.

Контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе необходимо выпол-нять по согласованию с территориальными органами Госсанэпиднадзора РФ.

4.2.  Манжета экологически безопасна, устойчива к деструкции в атмосферных услови-ях, а также  при контакте с грунтовыми водами и почвой.

4.3   Сточные воды в процессе производства не образуются.

4.4  Твердые отходы, не пригодные для вторичной переработки,  подлежат захоронению в специально отведённом месте в соответствии с санитарными правилами СП 3183-84 «По-рядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промыш-ленных отходов».

4.5  Качество атмосферного воздуха должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха на-селённых мест».

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

5.1. Ленту, входящую в комплект манжеты  принимают партиями. Партией считают ко-личество ленты одного типа и размера, изготовленное по одной и той же рецептуре и тех-нологии и  сопровождаемое  одним документом о качестве.

5.2. Каждую партию ленты, отправляемую в один адрес, сопровождают  документом о  качестве (паспортом), в котором  указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- условное обозначение манжеты  и номер технических условий;

- номер партии;

- количество рулонов или мерных отрезков в партии;

- дату изготовления;

- штамп ОТК;

- результаты проведенных испытаний и заключение  о соответствии партии  требованиям настоящих  технических условий;

- гигиенический сертификат.

5.3. Для проверки соответствия комплекта манжеты требованиям настоящих техничес-ких условий  проводят приемо-сдаточные и периодические испытания. Приемо-сдаточные испытания проводят по показателям таблицы 1 и пп. 2-4; 6 и 9 таблицы 2. Периодические испытания ленты по пп. 5,7 и 8 таблицы 2, проводят не реже одного раза в полгода, в том числе, при изменении рецептуры  или технологии изготовления материала. Испытания по пп. 5,7 и 8 проводят при постановке продукции на производство или при замене одного из компонентов ленты или эпоксидного праймера. Испытания на грибостойкость должны  про-изводится специализированной организацией с выдачей заключения о возможности приме-нения ленты  в конструкциях защитных покрытий труб.

Испытания проводят на трех рулонах от партии. Отбор рулонов для испытаний – по ГОСТ 18321  методом случайной выборки.

5.4  Испытания манжеты (ленты) проводят не ранее, чем через 12 часов после ее изго-товления.

5.5  При получении  неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распростра-няются на всю партию; при отрицательных результатах повторных испытаний партию ман-жет бракуют.

5.6 Потребитель имеет право производить контрольную проверку комплекта манжеты требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил отбора проб и мето-дов испытаний.

5.7 Манжета (лента) может быть использована только после получения положительных  результатов приемо-сдаточных испытаний.

6.  МЕТОДЫ   КОНТРОЛЯ

6.1. Испытания манжет проводят при температуре (20 ( 5) (С. Время выдержки образцов перед испытаниями  – не менее двух часов.

6.2. Внешний вид манжеты (ленты) определяют визуально путем сравнения с контроль-ным образцом в процессе изготовления партии.

6.3. Толщину манжеты измеряют толщиномером  по ГОСТ 11358-89 с погрешностью 0,1 мм или микрометром МК-25 по ГОСТ 6507-90 по поперечному срезу, отступив от края манжеты на расстояние не менее 10 мм, последующие измерения - через каждые (50(1,0) мм.

По результатам измерений определяют среднее максимальное и среднее минимальное значения.

6.4. Ширину полотна манжеты  определяют линейкой при ее изготовлении по ГОСТ 427-75 с погрешностью 1 мм.

6.5. Длину манжеты определяют рулеткой по ГОСТ 7502-89 с погрешностью 5 мм.

6.6. Прочность и относительное удлинение при разрыве определяют  по ГОСТ 11262 на пяти образцах типа 1, вырезанных из полосы ленты в продольном направлении от каждой выбранной партии. За результат принимают среднее арифметическое пяти определений прочности и относительного удлинения. За результат испытания партии принимают мини-мальные значения физико-механических характеристик одного из рулонов, отобранных для испытаний.

6.7 Определение адгезии манжеты (ленты) к стали и заводскому полиэтиленовому по-крытию  при различных температурах испытаний или выдержке в воде, определение степе-ни усадки, а также стойкости ленты к растрескиванию под напряжением  производят  со-гласно Приложений А, Б и В (соответственно)  «Технических требований на наружные ан-тикоррозионные покрытия на основе термоусаживающихся полимерных лент, предназна-ченных для изоляции сварных стыков магистральных нефтепроводов и отводов от них», утвержденных ОАО «АК «Транснефть» (шифр ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03).

6.8 Определение прочности покрытия (манжеты) при ударе, площади катодного отслаи-вания покрытия, переходного сопротивления и сопротивление пенетрации производят по ГОСТ Р 51164-98,  Приложения А,В,Г, Е соответственно.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И  ХРАНЕНИЕ

7.1 Рулоны ленты или ее мерные отрезки, упакованные в соответствии с пп. 2.2 настоя-щих технических условий транспортируют  в вертикальном положении всеми видами транс-порта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.2 Ленту (манжету) хранят в вертикальном положении в заводской упаковке в закры-тых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не ме-нее 1м от нагревательных приборов. Укладка штабеля манжет (рулонов) должна быть не бо-лее 1,5 м (трех рядов); при хранении на деревянных поддонах высота штабеля - не более четырех рядов.

7.3  Эпоксидный праймер (компонент А и компонент Б) хранят в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°С  в мес-тах, исключающих попадание влаги, прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие ленты требованиям настоящих ТУ при соблюдении требований транспортирования, хранения и применения.

8.2. Гарантийный срок хранения изоляционных материалов – 1 год со дня их изго-товления при соблюдении условий хранения.

8.3. Гарантированный срок эксплуатации покрытия на основе манжеты ТИАЛ-М – 2 года с даты запуска в эксплуатацию объекта, на котором установлен данный материал, при условии соблюдения технологии нанесения и отсутствии механических или иных внешних повреждений поверхности изоляции.

8.4. Расчетный эксплуатационный ресурс (срок службы) покрытия на основе манжеты ТИАЛ-М составляет 45 лет.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ  МАНЖЕТЫ

9.1  Манжета устанавливается (формируется) при проведении изоляционных работ по защите зоны сварных стыков труб в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно- технических документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ

| ГОСТ 12.1.005 ССБТ | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.007 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.030-83 ССБТ | Переработка пластических масс, требования безопасности |
| ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 17035-86 | Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов |
| ГОСТ18321-73 | Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции |
| ГОСТ 18599-83 | Трубы напорные из полиэтилена. ТУ |
| ГОСТ 20477-86 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем. ТУ |
| ГОСТ 24104-88 | Весы лабораторные общего назначения и образцовые. ОТУ |
| ГОСТ 25336-82 | Посуда и оборудование лабораторное стеклянное. Типы, основные параметры и размеры. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Дополнительные показатели качества термоусаживающихся манжет ТИАЛ-М

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. изм | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение относительного удлинения ленты (ман-жеты) после выдержки в воздушной среде при 110ºС в течение 1000 ч, не более | % | 20 |
| 2 | Адгезия манжеты к стали после выдержки на воз-духе в течение 1000 ч при 100ºС, не менее | Н/см | 35,0 |
| 3 | Адгезия манжеты к праймированной стали, не менее, при: (40(3)ºС; (60(3)ºС | Н/см | 20,0 0,9 |
| 4 | Сопротивление пенетрации (вдавливанию) при (20(5)(С | мм | 0,2 |
| 5 | Стойкость к растрескиванию при (60(3)(С, не менее | ч | 1000 |
| 6 | Стойкость к воздействию УФ-радиации в потоке 600 Вт(ч(м2 при (50(3)(С, не менее | ч | 500 |
| 7 | Прочность при ударе при температуре испытаний от минус 40(С до плюс 40(С | Дж/мм | 6 |
| 8 | Переходное электросопротивление манжеты в 3% растворе NaCl при 20(С, не менее -исходное; -после 100 суток выдержки | Ом·м² | 1010 109 |
| 9 | Грибостойкость | балл | 2 |
| 10 | Температура хрупкости, не выше | (С | минус 60 |
| 11 | Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при электрическом напряжении: | кВ/мм | 5,0 |

Примечание: Испытания по показателям таблицы проводятся по требованиям Заказчика по методикам соответ-ствующих приложений ГОСТ 11262-80, ГОСТ 411-77, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 16783-71, ГОСТ 13518-68, ГОСТ 9.048-89, ГОСТ 9.050-75, ГОСТ 9.052-88

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Информация для заказа комплектующих изделий.

- Условное обозначение праймера состоит из слова «праймер», обозначение его типа, диаметра изолируемый  трубы и номера технических условий.

Пример:

Праймер ТИАЛ 1220 мм ТУ 2293-002-58210788-2004.

- Условное обозначение аппликатора состоит из слова «аппликатор», типа аппликатора, толщины, ширины в миллиметрах и номера технических условий.

Пример:

Аппликатор ТИАЛ-З  2 × 100 мм ТУ 2293-002-58210788-2004

- Условное обозначение замковой  пластины состоит из слова «замковая пластина»,  ее типа, номинальных величин: длины, ширины и толщины (в миллиметрах) и номера технических условий.

Пример:

Замковая пластина ТИАЛ-ЗП  455×150×1,4  ТУ 2293-002-58210788-2004

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(Информационное)

Конструкция защитного покрытия зоны сварного стыка труб из термоусаживаюшейся  манжеты ТИАЛ-М

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Измене | Номера лисов (страниц) | №№ | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ния | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Изъя- тых | документов | номер сопроводи тельного документа | Под пись | Дата |

# Text boxes

## УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПФК Техпрокомплект»

____________  В.Б. Борисов

«___» _____________ 2004 г.

#### Группа Л 27

## ОКП 22 93

## СОГЛАСОВАНО

Первый вице-президент

ОАО «АК «Транснефть»

_____________В.В. Калинин

«____»____________2004 г.