Протокол ИспытаниЯ

КАчества уплотнения

№ 1Пр

от  27   октября   2014 г.

Место отбора земляная призма  – 2шт км 1-2

Методика отбора ГОСТ 28514 «Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема». ГОСТ 12071 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»

Наименование материала  песок

| Дата отбора | Привязка, мм | Плотность, г/см3 | Влажность фактическая, % | Плотность, г/см3 | Коэффициент уплотнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оптимальная | фактическая | требуемый | фактический |
| 27.10.14г | Земляная призма км 2 | +450 влево | 1,98 | 14,0 | 1,81 | 1,72 | 0,8 | 0,85 |
|  |  | +400 право | 1,95 | 14,1 | 1,81 | 1,78 | 0,8 | 0,86 |
|  |  | +450 центр | 1,97 | 13,8 | 1,81 | 1,76 | 0,8 | 0,81 |
| 27.10.14г | Земляная призма км 2 | +400 влево | 1,93 | 14,0 | 1,81 | 1,76 | 0,8 | 0,88 |
|  |  | +400 право | 1,95 | 14,0 | 1,81 | 1,79 | 0,8 | 0,86 |
|  |  | +450 центр | 1,98 | 14,1 | 1,81 | 1,76 | 0,8 | 0,88 |

Заключение

Коэффициент уплотнения грунта соответствует требованиям проекта                       и требованиям СНиП 2.05.02-85.

Начальник лаборатории

Лаборант