ГОСТ 12.4.111-82

УДК 687.157:006.354                                                                                                    Группа T58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда
КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Технические условия
Occupational safety standards system.
Men’s overalls for oil and oil products protection.
Specifications
ОКП 85 7211
Срок действия с 1983-01-01
до 1993-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

З. С. Чубарова, к. т. н.; Н. Н. Филатова, к. т. н.; Э. К. Амирова, к. т. н.; С. А. Этко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.02.82 г. № 789

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9755-72; ГОСТ 9351-71

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта, подпункта

	ГОСТ 12.4.115-82
	4.1

	ГОСТ 12.4.116-82
	2.4.1

	ГОСТ 12.4.031-84
	2.4.2

	ГОСТ 4103-82
	3.2

	ГОСТ 6309-80
	2.2.1

	ГОСТ 7297-75
	2.2.1

	ГОСТ 10581-82
	4.1; 4.4

	ГОСТ 11209-85
	2.2.1

	ГОСТ 14192-77
	4.6

	ГОСТ 19159-85
	4.2

	ГОСТ 23948-80
	3.1

	ОСТ 17-192-81
	2.2.1

	ОСТ 17-257-84
	2.2.1

	ОСТ 17-582-76
	2.2.1

	ОСТ 17-699-83
	2.2.1

	ОСТ 17-921-82
	2.2.1

	ТУ 17-21-114-76
	2.2.1

	ТУ 17-21-201-77
	2.2.1

	ТУ 17-21-504-84
	2.2.1

	ТУ 17 РСФСР 49-9758-80
	2.2.1

	ТУ 17 РСФСР 60-9764-80
	2.2.1

	ТУ 17 БССР 05-1475-81
	2.2.1

	ТУ 17 РСФСР 62-11045-85
	2.2.1

	ТУ 17 РСФСР 62-8355-78
	2.2.1

	ТУ 63-5999-78
	2.2.1

	ТУ 17 РСФСР 6808-74
	2.2.1


5. Срок действия продлен до 01.01.93 Постановлением Госстандарта СССР от 26.03.87 № 968

6. Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1987 г. (ИУС 7-87).

Настоящий стандарт распространяется на мужские костюмы, состоящие из куртки и брюк, предназначенные в качестве спецодежды для защиты от сырой нефти и ее продуктов.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Костюмы (черт. 1) должны изготовляться двух типов:

А - для защиты от производственных загрязнений нефтепродуктами;

Б - для защиты от сырой нефти, продуктов легкой и тяжелой фракций нефти, масел и жиров.

1.2. Размеры курток и брюк по росту и обхвату груди типовой фигуры человека должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.


Черт. 1

Таблица 1
см
	Размер

	Рост типовой фигуры человека
	Интервал роста человека

	158, 164
	От 155,0 до 166,9

	170, 176
	Св. 167,0  "  178,9

	182, 188
	"  179,0  "  191,0


Таблица 2

см
	Размер

	Обхват груди типовой фигуры человека
	Интервал обхвата груди человека

	88, 92
	От 86,0 до 93,9

	96, 100
	Св. 94,0  "  101,9

	104, 108
	"  102,0  "  109,9

	112, 116
	"  110,0  "  117,9

	120, 124
	"  118,0  "  126,0


Примечание. Костюмы размеров меньше (88, 92) см по обхвату груди и (158, 164) см по росту и свыше (120, 124) см по обхвату груди и (182, 188) см по росту изготовляют по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Измерения готовых костюмов типов А и Б должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 2-6.

Таблица 3

см

	Номер измерения на чертеже
	Наименование измерения
	Рост типовой фигуры человека
	Обхват груди типовой фигуры человека
	Допускаемое отклонение

	
	
	
	88, 92
	96, 100
	104, 108
	112, 116
	120, 124
	

	Куртка (черт. 2-4)

	1
	Длина спинки
	158, 164
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	

	
	
	170, 176
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0
	±1,0

	
	
	182, 188
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	

	2
	Ширина спинки
	-
	44,4
	47,2
	50,0
	52,8
	55,6
	±1,0

	3
	Длина полочки по борту
	158, 164
	64,7
	65,1
	65,5
	65,9
	66,3
	

	
	
	170, 176
	67,7
	68,1
	68,5
	68,9
	69,3
	±1,0

	
	
	182, 188
	70,7
	71,1
	71,5
	71,9
	72,3
	

	4
	Ширина полочки
	-
	24,1
	25,3
	26,5
	27,7
	28,9
	±0,5

	5
	Ширина куртки на уровне глубины проймы
	-
	58,0
	62,0
	66,0
	70,0
	74,0
	±1,0

	6
	Ширина куртки внизу:
	
	
	
	
	
	
	

	
	тип А
	-
	53,0
	57,0
	61,0
	65,0
	69,0
	±1,0

	
	тип Б
	-
	56,0
	60,0
	64,0
	68,0
	72,0
	±1,0

	7
	Длина рукава
	158, 164
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	

	
	
	170, 176
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	±1,0

	
	
	182, 188
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	65,0
	

	8
	Ширина рукава вверху
	-
	22,9
	24,5
	26,1
	27,7
	29,3
	±0,5

	9
	Ширина рукава внизу:
	
	
	
	
	
	
	

	
	тип А - по расстегнутой вдвое сложенной манжете
	-
	12,8
	13,6
	14,4
	15,2
	16,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	±0,5

	
	тип Б
	-
	15,2
	16,0
	16,8
	17,6
	18,4
	

	10
	Длина воротника
	-
	44,0
	46,0
	48,0
	50,0
	52,0
	±0,5

	11
	Длина кокетки посередине (тип Б)
	-
	23,5
	24,0
	24,5
	25,0
	25,5
	±0,5

	12
	Длина лицевого выреза капюшона
	-
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	±0,5

	13
	Ширина капюшона по линии горловины
	-
	40,0
	42,0
	44,0
	46,0
	48,0
	±0,5

	Брюки (черт. 5-6)

	1
	Длина по боковому шву
	158, 164
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	

	
	
	170, 176
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	±1,0

	
	
	182, 188
	109,0
	109,0
	109,0
	109,0
	109,0
	

	2
	Длина по шаговому шву
	158, 164
	73,2
	72,2
	71,2
	70,2
	69,2
	

	
	
	170, 176
	77,7
	76,7
	75,7
	74,7
	73,7
	±1,0

	
	
	182, 188
	82,2
	81,2
	80,2
	79,2
	78,2
	

	3
	Ширина на уровне среднего шва
	-
	34,2
	36,4
	38,6
	40,8
	43,0
	±0,5

	4
	Ширина внизу
	-
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	±0,5

	5
	Длина левой половины пояса (правая половина пояса длиннее на величину ширины откоска)
	-
	39,0
	45,0
	51,0
	57,0
	63,0
	±0,5


Примечания:

1. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза измерения куртки 1, 3, 6, 9, 11, 12 и измерение брюк 4 допускается изменять.

2. Измерение куртки 5 допускается изменять, если конструкция куртки предусматривается со смещенной бортовой застежкой или асимметричной застежкой с шириной полузаноса не более 6,0 см.

3. Усилительные плечевые накладки куртки должны выходить за шов втачивания рукава на 1,0-1,5 см, ширина накладок по линии проймы - 15,0-17,0 см.

4. Ширина усилительных накладок задних половинок брюк - 15,0-20,0 см.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Костюмы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, техническим описанием и образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Костюмы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 4.

Таблица 4

	Наименование материала
	Нормативно-техническая документация
	Назначение материала

	1. Ткань с капроновым волокном гладкокрашеная с отделкой ВО № 3
	ГОСТ 11209-85
	Для изготовления костюмов типов А и Б

	2. Полотно плащевое и палаточное гладкокрашеное с отделкой
	ГОСТ 7297-75
ТУ 17 РСФСР 60-9764-80
	То же

	
	ТУ 17 РСФСР 49-9758-80
	

	3. Ткань хлопкополиэфирная меланжевая "Горизонт" с отделкой КОМП № 25
	ГОСТ 11209-85
	Для изготовления костюмов типа А

	4. Ткань полиэфирно-вискозная с маслонефтеводозащитной пропиткой для спецодежды арт. 86020
	ТУ 17 РСФСР 6808-74
	То же

	5.Ткань вискозно-полиэфирная с масловодоотталкивающими свойствами для спецодежды арт. 86037
	ТУ 17 РСФСР 62-8355-78
	"

	6. Ткань вискозно-полиэфирная с масловодоотталкивающей отделкой для спецодежды арт. 86067, 86074
	ТУ 17 РСФСР 62-11045-85
	"

	7. Эластоискожа-Т маслобензостойкая
	ТУ 17-21-201-77
	Для полочек, кокетки спинки, капюшона, плечевых накладок, внешних накладных карманов и клапанов куртки, накладок рукавов, передних половинок и нижних частей задних половинок брюк костюмов типа Б

	8. Эластоискожа-П нефтестойкая антистатическая
	ТУ 17-21-504-84
	То же

	9. Винилискожа-Т одежная водостойкая "Шторм"
	ТУ 17-21-114-76
	"

	10. Тесьма шириной 11-15 мм темного цвета
	ОСТ 17-582-76
	Для стягивания капюшона по лицевому вырезу

	11. Нитки армированные швейные
Rн45,0 текс (44ЛХ)

Rн69,5 текс (65ЛХ)
	ОСТ 17-921-82
	Для изготовления костюмов

	12. Нитки капроновые швейные

Rн50,0 текс (50К)
	ТУ 63-5999-78
	Для изготовления костюмов

	13. Нитки лавсановые швейные

Rн62,0 текс (55Л)

Rн37,5 текс (33Л)
	ОСТ 17-257-84
	То же

	14. Нитки хлопчатобумажные швейные

16,5 тексх3 Rн50,0 текс (40/3)

21,0 тексх3 Rн63,6 текс (30/3)

11,0 тексх3х2 Rн68,6 текс (30/6)
	ГОСТ 6309-80
	Для изготовления костюмов и обметывания срезов

	15. Пуговицы пластмассовые диаметром:

20-25 мм
	ОСТ 17-699-83
	Для застегивания куртки, манжет рукавов, пояса брюк

	14-17 мм
	
	Для пристегивания капюшона, застегивания пояса и гульфика брюк

	16. Блочки диаметром 3-4 мм
	ОСТ 17-192-81
	Для вентиляционных отверстий


Примечания:

1. По согласованию изготовителя с потребителем и ЦК соответствующего профсоюза допускается применять другие материалы, по качеству не ниже указанных в табл. 4, в том числе и другого волокнистого состава.

2. Пластмассовые пуговицы, применяемые при изготовлении костюмов, должны быть устойчивы к химической чистке.

3. Для районов с жарким и сухим климатом по согласованию с заказчиком допускается изготовлять костюмы из тканей светлых тонов.

4. Эластоискожу-Т маслобензостойкую и винилискожу-Т одежную водостойкую "Шторм" допускается применять до 01.01.90.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Внешний вид

2.3.1. Куртка типа А - с центральной бортовой потайной застежкой, одной сквозной петлей внизу левой полочки, отложным воротником, пристегивающимся капюшоном, внешними боковыми накладными карманами с клапанами, втачными рукавами с локтевыми усилительными накладками и с манжетами, усилительными плечевыми накладками, вентиляционными отверстиями в области подмышечных впадин, внутренним накладным карманом на левой полочке.

2.3.2. Куртка типа Б - комбинированная, с центральной бортовой потайной застежкой, с отложным воротником, пристегивающимся капюшоном, защитными плечевыми накладками, внешними боковыми накладными карманами с клапанами, с кокеткой на спинке, вентиляционными отверстиями в шве настрачивания кокетки на спинку, втачными рукавами с защитными накладками, вентиляционными отверстиями в области подмышечных впадин.

Полочки, кокетка спинки, капюшон, внешние накладные карманы, клапаны, защитные плечевые накладки, защитные накладки рукавов изготовляются из материала с пленочным покрытием.

2.3.3. Брюки костюмов типа А - с притачным поясом, шлевками, внешним накладным карманом на задней половинке, усилительными накладками на передних половинках в области колен.

2.3.4. Брюки типа Б - комбинированные, с притачным поясом, шлевками, внешним накладным карманом на задней половинке.

Нижние части передних и задних половинок изготовляют из материалов с пленочным покрытием.

Примечание. В костюмах больших размеров допускаются различные конструктивные решения, улучшающие посадку изделия на фигуре человека.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3.5. Для конкретных условий производства и по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять костюмы:

с различными видами, размерами, количеством и месторасположением карманов и без них,

с усилительными и защитными накладками различной формы, размеров, количеством и местом расположения,

с различными видами регулирования ширины низа рукавов, брюк, низа куртки или без них,

с различными видами регулирования ширины талии курток и брюк,

с различными видами и местом расположения застежек,

с различными видами, количеством и местом расположения вентиляционных отверстий;

куртку;
с капюшоном различной формы или без него с различным местом расположения отверстия для вывода тесьмы;

с различными видами, размерами и формой кокеток,

с рукавами различной формы,

с притачным поясом,

с верхней сквозной петлей,

с плечевыми накладками, цельновыкроенными с кокеткой в типе Б,

без внутреннего накладного кармана на полочке,

с полочкой, переходящей на спинку в виде кокетки,

с рукавами из материала с пленочным покрытием,

с рукавами из материала с пленочным покрытием с подкладкой из бязи;

брюки:

с поясом различных конструкций,

с передними половинками из материала с пленочным покрытием,

со шлевками из материала с пленочным покрытием.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Стежки, строчки и швы - по ГОСТ 12.4.116-82.

2.4.2. Определение сортности готовых костюмов - по ГОСТ 12.4.031-84.

2.4.3. Раскладку лекал и раскрой деталей костюмов производят в соответствии с принятой технологией.

2.4.4. Соединение срезов костюмов выполняют стачным, настрочным, накладным с закрытым срезом, запошивочным швами или швом "взамок". Накладной шов выполняют двумя строчками.

Втачивание рукавов, соединений плечевых срезов куртки, шаговых и средних срезов брюк выполняют стачным швом двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машинах цепного стежка.

Открытые срезы обметывают.

2.4.5. Настрачивание усилительных и защитных накладок и внешних накладных карманов выполняют накладным швом двумя строчками.

2.4.6. Низ куртки, рукавов и брюк обрабатывают швом вподгибку.

2.4.7. Детали из материалов с пленочным покрытием могут быть обработаны с открытым срезом.

2.4.8. Под блочки вентиляционных отверстий ставят усилители.

2.4.9. Петли обметывают:

на планке потайной застежки куртки - четыре петли (типа А и Б) на расстоянии 1,5 см от внешнего края; верхнюю петлю на расстоянии 2,5 см от уступа, нижнюю на расстоянии 3,0 см от нижнего края планки в готовом виде, остальные - на равном расстоянии одна от другой; сквозную петлю на борте (тип А) на расстоянии 2,0 см от края и низа борта;

на капюшоне - по линии горловины три петли на расстоянии 1,0 см от края горловины, две петли на расстоянии 5,0 см от края лицевого выреза и одну на расстоянии 2,0 см от среднего шва; две петли на обтачке лицевого выреза на расстоянии 2,0 см от края горловины посередине ширины;

на манжетах рукавов - по одной петле на расстоянии 1,5 см от боковой стороны посередине ширины;

на левом конце пояса брюк - одну петлю на расстоянии 1,5 см от края посередине ширины;

на гульфике брюк - две петли на расстоянии 1 см от внешнего края на равном расстоянии от петли на поясе и между собой.

2.4.10. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

2.4.11. При изготовлении костюмов допускаются:

полочки с цельновыкроенными подбортами;

нижний воротник не более чем из четырех частей;

верхний воротник из двух частей со швом посередине;

спинка со швом посередине;

подборта, планка потайной застежки куртки не более чем из трех частей с расположением швов не ближе 2,0 см от петли;

перемещение боковых швов куртки в сторону полочек или спинки до 3,0 см с соответственным смещением швов рукавов;

надставки в нижней части рукавов по всей длине, шириной внизу не менее 3,0 см, вверху не более 1/3 ширины рукава;

манжета из двух частей в долевом направлении с расположением шва по перегибу;

обтачки капюшона, плечевых накладок, карманов, низа куртки, низа рукавов и брюк, подкладка клапанов, планки потайной застежки куртки, гульфика и пояса брюк из других тканей;

пояс брюк из четырех частей с расположением швов над средним и боковыми швами брюк, из двух частей со швом по линии перегиба;

гульфик брюк цельновыкроенный;

надставки вверху шаговых швов задних половинок брюк шириной по линии среднего шва от 4,0 до 12,0 см, длиной по шву притачивания от 8,0 до 30,0 см;

перемещение шагового шва передней половинки брюк на 5,0 см (тип Б);

обтачки капюшона из двух частей в долевом направлении;

защитная накладка рукава (тип Б) из двух-трех частей с расположением швов в нижней части в долевом или поперечном направлении.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Правила приемки костюмов - по ГОСТ 23948-80.

3.2. Методы контроля качества костюмов - по ГОСТ 4103-82.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Маркировка костюмов - по ГОСТ 10581-82 и ГОСТ 12.4.115-82.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. К костюмам должна быть приложена памятка-инструкция по уходу (см. рекомендуемое приложение).

4.3. Упаковка и транспортирование костюмов - по ГОСТ 10581-82.

4.4. Маркировка, упаковка и хранение костюмов, изготовленных по госзаказу, - по ГОСТ 19159-85.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5. Транспортирование и хранение костюмов, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, - по ГОСТ 15846-79.

4.6. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192-77 с дополнительным указанием наименования и количества изделий, размера и даты изготовления (две последние цифры).

4.7. Костюмы должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей.


Черт. 2

	

	


	Черт. 3
	Черт. 4

	

	


	Черт. 5
	Черт. 6


ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА КОСТЮМАМИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Костюмы из хлопчатобумажных тканей следует подвергать химической чистке всеми общепринятыми растворителями или стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40 °С с последующим восстановлением защитных свойств и глажением при температуре 150-180 °С.

2. Костюмы из лавсано-вискозных тканей с масловодонефтезащитной пропиткой рекомендуется подвергать только химической чистке в органических растворителях (трихлорэтилене, перхлорэтилене).

3. Костюмы, комбинированные из хлопчатобумажной ткани и материала с пленочным покрытием, следует подвергать стирке в водном растворе универсального моющего средства при температуре 30 °С без трения и последующего каландирования.

