#G0

ГОСТ 9.032-74

Группа Т95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система защиты от коррозии и старения

ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

Группы, технические требования и обозначения

Unified system corrosion and aging protection.

Coatings of lacquers and paints. Classification and designations

ОКСТУ 0009

Дата введения 1975-07-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 сентября 1974 г. N 2089

ПРОВЕРЕН в 1980 г. Постановлением Госстандарта СССР от 13.03.89 N 455 снято ограничение срока действия

ВЗАМЕН ГОСТ 9894-61

ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1990 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1976 г., мае 1980 г., феврале 1986 г., марте 1989 г. (ИУС 7-76, 5-80, 5-86, 5-89)

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия (далее - покрытия) поверхностей изделий и устанавливает группы, технические требования и обозначения покрытий.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

1. ГРУППЫ ПОКРЫТИЙ

1.1. В зависимости от назначения покрытия делятся на группы, установленные в табл.1.

Таблица 1

| #G0Группа покрытий | Условия эксплуатации | Обозначение условий эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| Атмосферостойкие | Климатические факторы | По #M12291 1200005221ГОСТ 9.104-79#S |
| Водостойкие | Морская, пресная вода и ее пары | 4 |
|  | Пресная вода и ее пары | 4/1 |
|  | Морская вода | 4/2 |
| Специальные | Рентгеновские и другие виды излучений, глубокий холод, открытое пламя, биологические воздействия и др. | 5 |
|  | Рентгеновские и другие виды излучений | 5/1 |
|  | Глубокий холод (температура ниже минус 60 °С) | 5/2 |
|  | Открытое пламя | 5/3 |
|  | Воздействие биологических факторов | 5/4 |
| Маслобензостойкие | Минеральные масла и смазки, бензин, керосин и другие нефтепродукты | 6 |
|  | Минеральные масла и смазки | 6/1 |
|  | Бензин, керосин и другие нефтепродукты | 6/2 |
| Химически стойкие | Различные химические реагенты | 7 |
|  | Агрессивные газы, пары | 7/1 |
|  | Растворы кислот и кислых солей | 7/2 |
|  | Растворы щелочей и основных солей | 7/3 |
|  | Растворы нейтральных солей | 7/4 |
| Термостойкие | Температура выше 60 °С | 8 |
| Электроизоляционные и электропроводные | Электрический ток, напряжение, электрическая дуга и поверхностные разряды | 9 |
|  | Электроизоляционные | 9/1 |
|  | Электропроводные | 9/2 |

Примечание. К обозначению условий эксплуатации термостойких покрытий добавляют значение предельной температуры, например, 160 °С.

При необходимости значение предельной температуры добавляют и к обозначению условий эксплуатации других покрытий, например, 60 °С, 150 °С, 200 °С.

Разд.1 (Измененная редакция, Изм. N 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Покрытия должны соответствовать требованиям, установленным в табл.2.

Таблица 2

| #G0 |  | Норма для покрытий |
| --- | --- | --- |
|  |  | гладких | рельефных |
| Класс пок- ры- тия | Наименование дефекта | однотонных | рисунча- тых (мо- лотковых) | “Муаро- вых” | “Шагре- невых” |
|  |  | вы- соко- глян- це- вых | глян- цевых, в том числе с лесси- рующим эффектом | полу- глян- цевых | полу- мато- вых | матовых | глубо- кома- товых | глянцевых и полу- глянцевых | полу- мато- вых и мато- вых | полу- мато- вых |
| I | Включения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество, шт/м, не более |  | - | - | 4 | - | - | - | - |
|  | размер, мм, не более | Не допускаются | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
|  | расстояния между включениями, мм, не менее |  | - | - | 100 | - | - | - | - |
|  | Шагрень | Не допускается | - | - | Не допускается | - | - | - | - |
|  | Потеки | Не допускаются | - | - | Не допускаются | - | - | - | - |
|  | Штрихи, риски | Не допускаются | - | - | Не допускаются | - | - | - | - |
|  | Волнистость, мм, не более | Не допускается | - | - | Не допускается | - | - | - | - |
|  | Разно- оттеночность | Не допускается | - | - | Не допускается | - | - | - | - |
| II | Включения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество, шт/м, не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | размер, мм, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | расстояние между включениями, мм, не более | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Шагрень | Допускается незначительная | Не нормируется |
|  | Штрихи, риски | Допускаются отдельные |
|  | Потеки | Не допускаются |
|  | Волнистость, мм, не более | Не допускается |
|  | Разно- оттеночность | Не допускается |
|  | Неоднородность рисунка | Не нормируется | Не допускается |
| III | Включения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество, шт./м,не более | - | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | размер, мм, не более | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | расстояние между включениями, мм, не менее | - | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Шагрень | - | Допускается незначительная | Не нормируется |
|  | Потеки | - | Не допускаются |
|  | Штрихи, риски | - | Допускаются отдельные |
|  | Волнистость, мм, не более | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Разно- оттеночность | - | Не допускается |
|  | Неоднородность рисунка | - | Не нормируется | Не допускается |
| IV | Включения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество, шт./дм, не более | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | размер, мм, не более | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | расстояние между включениями, мм, не менее | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Шагрень | - | Допускается | Не нормируется |
|  | Потеки | - | Не допускаются |
|  | Штрихи, риски | - | Допускаются отдельные |
|  | Волнистость, мм, не более | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Разно- оттеночность | - | Не допускается |
|  | Неоднородность рисунка | - | Не нормируется | Не допускается |
| V | Включения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество, шт./дм, не более | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | размер, мм, не более | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Шагрень | - | - | Допускается | Не нормируется |
|  | Потеки | - | - | Допускаются отдельные |
|  | Штрихи, риски | - | - | Допускаются |
|  | Волнистость, мм, не более | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Разно- оттеночность | - | - | Не допускается |
|  | Неоднородность рисунка | - | - | Не нормируется | Не допускается |
| VI | Включения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество, шт./дм, не более | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | размер, мм, не более | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Шагрень | - | - | Допускается | Не нормируется |
|  | Потеки | - | - | Допускаются отдельные |
|  | Штрихи, риски | - | - | Допускаются |
|  | Волнистость, мм, не более | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Разно- оттеночность | - | - | Допускается |
|  | Неоднородность рисунка | - | - | Не нормируется | Допускается |
| VII | Включения | - | - | Не нормируются | - | - | Не норми- руются |
|  | Шагрень | - | - | Не нормируется | - | - | Не норми- руется |
|  | Потеки | - | - | Не нормируются | - | - | Не норми- руются |
|  | Штрихи, риски | - | - | Не нормируются | - | - | Не норми- руются |
|  | Волнистость, мм, не более | - | - | Не нормируется | - | - | Не норми- руется |
|  | Разно- оттеночность | - | - | Не нормируется | - | - | Не норми- руется |
|  | Неоднородность рисунка | - | - | Не нормируется | - | - | Не норми- руется |

Примечания:

1. Знак “-“ обозначает, что применение покрытий для данного класса недопустимо или экономически нецелесообразно.

2. В технически обоснованных случаях допускается применение высокоглянцевых покрытий для III-IV классов, глянцевых - для V-VII. При этом нормы для высокоглянцевых покрытий III-IV классов должны соответствовать нормам для глянцевых покрытий, глянцевых V-VII классов - для полуматовых.

3. Для изделий площадью окрашиваемой поверхности менее 1 м для I-III классов количество включений пересчитывают на данную площадь, если получают не целое число, то значение округляют в сторону большего числа.

В таблице приведен размер одного включения. При оценке покрытия учитывают все включения, видимые при условиях п.2.6. Для покрытий всех классов допускается другое количество включений, если при этом размер каждого включения и суммарный размер включений не превышает указанного для данного класса в таблице.

4. Допускается для IV-VII классов отдельные неровности поверхности, обусловленные состоянием окрашиваемой поверхности.

5. Допускается для литых изделий массой более 10 т увеличение волнистости покрытий на 2 мм для III-VI классов.

6. Допускается для сварных и клепаных изделий с окрашиваемой поверхностью более 5 м увеличение волнистости покрытий на 2,5 мм для III класса, на 3,5 мм для IV-VI классов.

7. Допускается применять классификацию и обозначение по нормативно-технической документации, в случае, если специфика окрашиваемых неметаллических материалов не позволяет характеризовать класс покрытия по табл.2.

2.2. Не допускаются дефекты покрытия, влияющие на защитные свойства покрытия (проколы, кратеры, сморщивание и другие).

2.3. Требования к поверхности окрашиваемого металла приведены в обязательном приложении 2.

Требования к неметаллическим окрашиваемым поверхностям устанавливают в стандартах или технических условиях на изделие.

2.4. Требования к шероховатости загрунтованной или зашпатлеванной поверхности приведены в справочном приложении 2а.

2.5. Требования к блеску покрытий приведены в рекомендуемом приложении 3.

2.6. Контроль проводят при дневном или искусственном рассеянном свете, на расстоянии 0,3 м от предмета осмотра. Нормы искусственного освещения принимают по СНиП II-А.9-71.

2.1-2.6. (Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

2.7. Методы определения блеска и наличия дефектов покрытия приведены в приложении 4.

Оценка шагрени профилографом-профилометром приведена в приложении 5.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

2.8. Контроль качества покрытия допускается проводить по образцу, изготовленному и утвержденному в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на изделие.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

3.1. Обозначение покрытий записывают в следующем порядке:

а) обозначение лакокрасочного материала внешнего слоя покрытия по #M12291 1200008480ГОСТ 9825-73#S;

б) класс покрытия по табл.2 настоящего стандарта или по соответствующей нормативно-технической документации с указанием ее обозначения;

в) обозначение условий эксплуатации:

в части воздействия климатических факторов - группа условий эксплуатации по #M12291 1200005221ГОСТ 9.104-79#S;

в части воздействия особых сред - по табл.1 настоящего стандарта.

3.2. Допускается в обозначении покрытия вместо лакокрасочного материала внешнего слоя покрытия записывать обозначение лакокрасочных материалов в технологической последовательности нанесения (грунтовка, шпатлевка и т.д.) с указанием числа слоев или обозначать покрытие в соответствии со стандартами или техническими условиями.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.3. Обозначение лакокрасочного материала, класса покрытия и обозначение условий эксплуатации отделяют точками. При воздействии различных условий эксплуатации их обозначения разделяют знаком “тире”. Примеры обозначения покрытий приведены в табл.3.

Таблица 3

| #G0Обозначение покрытия | Характеристика покрытия |
| --- | --- |
| Эмаль МЛ-152 синяя. VI.У1 | Покрытие синей эмалью МЛ-152 по II классу, эксплуатирующееся на открытом воздухе умеренного макроклиматического района |
| Эмаль ХС-710 серая. Лак ХС-76.IV.7/2 | Покрытие серой эмалью ХС-710 с последующей лакировкой лаком ХС-76 по IV классу, эксплуатирующееся при воздействии растворов кислот |
| Эмаль ХВ-124 голубая V.7/1-Т2 Грунтовка ФЛ-03к коричневая. VI.У3 | Покрытие голубой эмалью ХВ-124 по V классу, эксплуатирующееся под навесом в атмосфере, загрязненной газами химических и других производств, в условиях тропического сухого макроклиматического района, эксплуатирующееся в закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий в условиях умеренного макроклиматического района |
| Эмаль ПФ-115 темно-серая 896.III.У1 | Покрытие темно-серой 896 эмалью ПФ-115 по III классу, эксплуатирующееся на открытом воздухе умеренного макроклиматического района |

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

3.4. В обозначении покрытий допускается указывать специальные условия эксплуатации полным наименованием.

3.5. Если окрашенная поверхность одновременно или поочередно находится в различных условиях эксплуатации, то они все указываются в обозначении. При этом на первом месте ставится основное условие эксплуатации.

3.6. Если лакокрасочному покрытию предшествует металлическое или неметаллическое неорганическое покрытие, то их обозначения разделяются чертой дроби, причем на второе место ставится обозначение лакокрасочного покрытия. Например, кадмиевое покрытие, толщиной 6 мкм, с последующим окрашиванием красно-коричневой поливинилбутиральной эмалью ВЛ-515 по III классу, для эксплуатации покрытия при воздействии нефтепродуктов:

Кд6/Эмаль ВЛ-515 красно-коричневая. III. 6/2

(Измененная редакция, Изм. N 3).

Приложение 1. (Исключено, Изм. N 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Требования к окрашиваемым металлическим поверхностям

| #G0 |  | Норма для получения покрытий |
| --- | --- | --- |
|  |  | гладких | рельефных |
| Класс пок- ры- тия | Наименование показателей окрашиваемой поверхности | однотонных | рисун- чатых (молот- ковых) | “Муаро- вых” | “Шаг- рене- вых” |
|  |  | вы- соко- глян- цевых | глянцевых и глянцевых с лес- сирующим эффектом | полу- глян- цевых | полу- мато- вых | матовых | глубо- кома- товых | глян- цевых и полу- глян- цевых | полу- мато- вых и мато- вых | полу- мато- вых |
| I | Шероховатость по #M12291 1200003160ГОСТ 2789-73#S, мкм, не более | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
|  | Неплоскостность, мм | Не допускается | - | - | Не допускается | - | - | - | - |
|  | Отдельные неровности (высота, глубина) | Не допускаются | - | - | Не допускаются | - | - | - | - |
| II | Шероховатость по #M12291 1200003160ГОСТ 2789-73#S, мкм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 20 | 20 | 20 |
|  | подлежащей шпатлеванию | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Неплоскостность, мм | Не допускается |
|  | Отдельные неров- ности (высота, глубина), мм | Не допускаются |
| III | Шероховатость по #M12291 1200003160ГОСТ 2789-73#S, мкм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 80 |
|  | подлежащей шпатлеванию | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Неплоскостность, мм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | подлежащей шпатлеванию | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более | Не допускаются |
| IV | Шероховатость по #M12291 1200003160ГОСТ 2789-73#S, мкм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | подлежащей шпатлеванию | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Неплоскостность, мм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | подлежащей шпатлеванию | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| V | Шероховатость по #M12291 1200003160ГОСТ 2789-73#S, мкм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
|  | подлежащей шпатлеванию | - | Не нормируется |
|  | Неплоскостность, мм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | подлежащей шпатлеванию | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VI | Шероховатость по #M12291 1200003160ГОСТ 2789-73#S, мкм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | - | Не нормируется |
|  | подлежащей шпатлеванию | - | Не нормируется |
|  | Неплоскостность, мм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | подлежащей шпатлеванию | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VII | Шероховатость по #M12291 1200003160ГОСТ 2789-73#S, мкм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | - | Не нормируется | - | - | Не норми- руется |
|  | подлежащей шпатлеванию | - | Не нормируется | - | - | Не норми- руется |
|  | Неплоскостность, мм, не более, поверхности: |  |  |  |  |  |
|  | не подлежащей шпатлеванию | - | Не нормируется | - | - | Не норми- руется |
|  | подлежащей шпатлеванию | - | Не нормируется | - | - | Не норми- руется |
|  | Отдельные неровности (высота, глубина), мм, не более | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |

Примечания:

1. Знак “-“ обозначает, что применение покрытий для данного класса недопустимо или экономически нецелесообразно.

2. Для всех классов покрытий не допускаются забоины, неровно обрезанные края, острые кромки и углы в местах перехода от одного сечения к другому.

3. При окрашивании литых деталей массой более 10 т допускается увеличение неплоскостности на 2 мм для III-IV классов.

4. Допускается для изделий с окрашиваемой поверхностью более 5 м увеличение неплоскостности на 2,5 мм для III класса, на 3,5 м для IV-VI классов.

5. При окрашивании литых деталей массой более 5 т для III и IV классов допускается увеличение шероховатости поверхности, подлежащей шпатлеванию, до 630 мкм.

6. Для покрытий I класса допускается только местное шпатлевание.

7. Под отдельными неровностями поверхности понимают неровности размерами (длина или ширина) не более 20 мм.

8. Требования по неплоскостности поверхности даны для плоских поверхностей с наибольшим размером более 500 мм. При оценке неплоскостности поверхности отдельные неровности в расчет не принимаются.

9. Для поверхностей, подвергаемых шпатлеванию, под покрытия III класса допускается наличие отдельных неровностей высотой до 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а

Справочное

Требования к шероховатости загрунтованной или зашпатлеванной поверхности для

различных классов покрытий

| #G0 | Нормы шероховатости загрунтованной или зашпатлеванной поверхности по #M12291 1200003160ГОСТ 2789-73#S, мкм, не более, для покрытий |
| --- | --- |
|  | гладких однотонных | рельефных |
| Класс пок- ры- тия | высоко- глянце- вых | глянцевых и глянцевых с лессирующим эффектом | полуглянце- вых и полу- матовых | матовых | глубоко- матовых | рисунчатых (молотковых) глянцевых и полуглянцевых | “муаровых” (полуматовых или матовых) | “шагреневых” (полуматовых) |
| I | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| II | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 20 | 20 | 20 |
| III | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | 80 |
| IV | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| V | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| VI | - | Не нормируется |
| VII | - | Не нормируется |

Примечание. Знак “-“ обозначает, что применение покрытий для данного класса недопустимо или экономически нецелесообразно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

Требования к блеску покрытий

| #G0Степень блеска, %, для покрытий |
| --- |
| гладких | рельефных |
| однотонных | рисунчатых (молотковых) | “муаровых” | “шагре- невых” |
| высоко- глян- цевых | глянцевых, в том числе глянцевых с лессирующим эффектом | полу- глян- цевых | полу- матовых | матовых | глубоко- матовых | глян- цевых | полу- глян- цевых | полу- матовых | матовых | полу- матовых |
| Более 59 | От 59 до 50 | От 49 до 37 | От 36 до 20 | От 19 до 4 | Не более 3 | От 59 до 39 | От 39 до 24 | - | - | От 12 до 8 |

Приложение 2а, 3 (Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

Методы определения блеска и дефектов покрытий

| #G0Показатель внешнего вида | Метод определения |
| --- | --- |
| Блеск | Блескомером ФБ-2 на изделиях или образцах-свидетелях с покрытием, полученным по технологии, принятой для изделий или визуально путем сопоставления с образцом, утвержденным в соответствии с НТД на покрытия |
| Включения: количество | Визуально |
| размер | Линейкой чертежной по #M12291 1200014041ГОСТ 17435-72#S и лупой ЛИ-3-10х по #M12291 1200023814ГОСТ 25706-8#S3 |
| Шагрень | Визуально сопоставлением с образцом, утвержденным в соответствии с НТД на покрытия, при арбитраже - профилографом-профилометром типа 1 по #M12291 1200004988ГОСТ 19300-86#S или другими приборами аналогичного типа |
| Риски, штрихи | Визуально, сопоставлением с образцом, утвержденным в соответствии с НТД на покрытия |
| Потеки | То же |
| Неоднородность рисунка | " |
| Разнооттеночность | " |
| Волнистость покрытия | Поверочной линейкой длиной 500 мм, накладываемой ребром на проверяемую поверхность. С помощью другой линейки или щупа измеряется максимальный зазор между поверхностью и линейкой. Линейку устанавливают таким образом, чтобы на проверяемой поверхности была определена наибольшая волнистость |

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

Оценка шагрени профилографом-профилометром

Оценку шагрени профилографом-профилометром поверхности покрытия осуществляют в соответствии с инструкцией к прибору при максимальной длине хода датчика 40 мм. Рекомендуемое вертикальное увеличение при записи 2000-4000 раз, горизонтальное - в 4 раза.

Шагрень характеризуется высотой  и основанием  неровностей. По профилограмме определяют среднюю высоту и среднее основание в миллиметрах для пяти максимальных выступов:

,

где  - высота неровностей в пяти точках;

,

где  - основание неровностей в пяти точках.

Оценка величины шагрени приведена в таблице.

| #G0Вид шагрени | Основание неровности, мм | Высота неровности, мм |
| --- | --- | --- |
| Незначительная | Св. 3,5 | От 2,0 до 1,2 |
|  | От 3,5 до 2,0 | " 1,7 " 1,0 |
|  | До 2,0 | До 1,0 |

(Введено дополнительно, Изм. N 4).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1990