| ОКП 146930 |  | Группа Г 18 |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Федеральная служба по технологическому надзору. Начальник Управления по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами _________________А.А. Шаталов от «___»__________2004 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Нефтегаздеталь» _________А.В. Гаврилов «___»___________2004 г. |

Отводы гнутые условными диаметрами 400-1400 мм,

изготовленные методом индукционного нагрева,

для магистрального трубопроводного транспорта

на рабочее давление до 10,0 МПа (100 кгс/см2)

Технические условия

ТУ 146930-001-05680235-04

(Разработаны впервые)

Срок действия

с «___»_________ 2004 г.

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| Президент ОАО «ВНИИСТ» _________________Э.И. Черекчиди «___»_____________2004 г. | Генеральный директор ООО «Институт ВНИИСТ» ________________А.В. Ивакин «___»___________2004 г. |
|  | Главный инженер ООО «Нефтегаздеталь» ________________В.В. Лопатка «___»___________2004 г. |

содержание

| 1. | Назначение и область применения ……………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные документы ………………………………………….. | 3 |
| 3. | Принятая терминология и определения ………………………….. | 5 |
| 4. | Ответственность …………………………………………………… | 7 |
| 5. | Сортамент и обозначения ……………………………………….... | 8 |
| 6. | Сведения, передаваемые заказчиком …………………………….. | 12 |
| 7. | Технические требования …………………………………………... | 13 |
| 8. | Правила приёмки …………………………………………………... | 25 |
| 9. | Требования к контролю и испытаниям …………………………... | 28 |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ………… | 31 |
| 11. | Хранение документов ……………………………………………… | 33 |
| 12. | Внесение изменений ……………………………………………….. | 33 |
| 13. | Гарантии изготовителя ……………………………………………. | 34 |
| Приложение А – Паспорт………………………………………………….. | 35 |
| приложение Б – Протокол типовых испытаний………………………..... | 37 |
| приложение В – Акт типовых испытаний………………………………... | 40 |
| приложение Г – Пример маркировки отвода…………………………..... | 41 |
| Приложение Д – Формы и размеры разделок кромок…………………… | 42 |
| приложение Е – Строительные длины L отвода………………………… | 46 |
| приложение Ж – Дополнительные требования к трубным заготовкам... | 56 |
| приложение З – Методы неразрушающего контроля…………………… | 58 |
| приложение И – Методы испытаний отводов гнутых…………………... | 60 |

1   НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на отводы гнутые условными диаметрами от 400 до 1400 мм (от 16 до 56 дюймов) на рабочее давление до 10,0 МПа (до 100 кгс/см2), изготавливаемых методом индукционного нагрева. Отводы гнутые предназначены для выполнения поворотов магистральных трубопроводов и ответвлений от них, технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ.

2   НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящие технические условия разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

- ISO/FDIS 15590-1:2001(Е). Нефтяная и газовая промышленность – гнутые отводы, изготовленные методом индукционного нагрева, фитинги и фланцы для систем перекачки по трубопроводам. Часть 1. Гнутые отводы, изготовленные методом индукционного нагрева

- ГОСТ Р ИСО 9001-96. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании

- ГОСТ 15.201-2000. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

- ГОСТ 15.309-98. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

- ГОСТ Р 52079-2003. Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия

- ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

- ГОСТ 3845-75. Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением

- ГОСТ 30432-96. Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

- ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84). Металлы. Методы испытаний на растяжение

- ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

- ГОСТ 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств

- ГОСТ 10692-80. Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

- ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы для определения состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

- ГОСТ 162-90. Штангенглубиномеры. Технические условия

- ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76). Штангенциркули. Технические условия

- ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия

- ГОСТ 2216-84. Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия

- ГОСТ 5378-88. Угломеры с нониусом. Технические условия

- ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия

- ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

- ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

- ГОСТ 30415-96. Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом

- ГОСТ Р 8.568-97. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

- ASME B16.49-2000. Отводы, изготовленные методом индукционного нагрева из кованной стали заводского изготовления и свариваемые стыковой сваркой, для систем транспортирования и распределения

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы / Минстрой России

- СНиП III – 42-80*. Магистральные трубопроводы / Госстрой России.

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 1,2. / Миннефтегазстрой

- ВСН 006-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка

- Р 51-31323949-58-2000. Инструкция по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности / ОАО «Газпром».

3   ПРИНЯТАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Отвод гнутый – соединительная деталь трубопровода, предназначенная для выполнения поворота трубопровода.

Приёмка продукции – процесс проверки соответствия продукции требованиям, установленным в настоящих технических условиях и договоре на поставку.

Типовые испытания – испытания, проводимые с целью оценки обеспечения требований настоящих технических условий при выборе режимов изготовления отводов гнутых, а также эффективности и целесообразности предлагаемых изменений в конструкции или технологии изготовления, которые могут повлиять на технические характеристики продукции, в том числе на важные потребительские свойства продукции или на соблюдение условий охраны окружающей среды.

Сертификат качества – документ завода-изготовителя трубы, содержащий информацию о химическом составе, механических свойствах металла трубы, а также о гидростатических испытаниях и неразрушающем контроле, подтверждающий соответствие данных труб требованиям ГОСТов и Технических условий на поставку нефтегазопроводных труб, в т.ч. ГОСТ Р 52079-2003.

Типоразмер – отвод гнутый одного радиуса поворота, одного наружного диаметра с определённой толщиной стенки изготовленный из трубы одной марки стали по одним техническим условиям одного завода-изготовителя.

Трубная заготовка – прямой участок трубы достаточной длины для изготовления отвода гнутого методом индукционного нагрева.

Отвод – отвод гнутый изготовленный методом индукционного нагрева по ТУ 146930-001-05680235-04.

Сгибание методом индукционного нагрева – процесс гнутья, при котором для создания узкой периферической полосы нагрева вокруг сгибаемого материала используется индукционный нагрев.

S – номинальная толщина стенки прямолинейных участков отвода, а так же номинальная толщина стенки трубной заготовки.

SE – толщина стенки выпуклого участка отвода.

SI – толщина стенки вогнутого участка отвода.

SJ – номинальный присоединительный размер, под который обработаны кромки отвода, а также номинальная толщина стенки присоединяемой трубы.

Утонение стенки – величина уменьшения стенки трубной заготовки – S от первоначального размера до толщины стенки на выпуклом участке отвода – SE после гнутья.

Переходная зона – участок в смежных точках отвода, охватывающий зону перехода от не нагреваемого материала к нагреваемому.

Прямолинейный передний участок – участок отвода (трубы), зажимаемый инструментом.

Прямолинейный задний участок – участок отвода (трубы), находящийся в механизме.

Паспорт – документ завода-изготовителя отвода гнутого, содержащий информацию о химическом составе, гарантированных механических свойствах металла отвода и сварных соединений, а так же гарантированной величине пробного давления и неразрушающего контроля, подтверждающих соответствие данного отвода требованиям настоящих технических условий и являющегося основанием для применения данного отвода при строительстве магистрального трубопроводного транспорта.

Маркировка – информация о данном отводе, нанесенная на тело отвода.

4   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Ответственность за соблюдение требований данных технических условий несёт ООО «Нефтегаздеталь».

4.2 Держателем данных технических условий является ООО «Нефтегаздеталь».

4.3 Предприятия (заказчик) имеют право на применение данных технических условий после согласования с ООО «Нефтегаздеталь».

4.4 Предприятия (заказчик) не имеют право на передачу кому-либо никакой части данных технических условий, каким бы то ни было способом – электронным, механическим, путём фотокопирования, записи и т.д. без письменного разрешения ООО «Нефтегаздеталь».

5   сортамент И ОБОЗНАЧЕНИЯ

5.1 Конструкция, параметры и размеры отводов, изготовленных методом индукционного нагрева, должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и рабочих чертежей, утверждённых в установленном порядке.

5.2 Принимается следующий ряд рабочих давлений: 1,6; 2,5; 4,0; 5,6; 6,4; 7,5; 8,5; 10,0 МПа, по которым рассчитывается толщина стенки S трубной заготовки для изготовления отвода.

При согласовании с заказчиком допускается изготавливать отводы на другие промежуточные давления.

5.3 Коэффициент условий работы отводов устанавливается в зависимости  от категории участка трубопровода:

m=0,75 – для участков трубопроводов категории III, II и I;

m=0,6 – для участков трубопроводов категории «В».

Допускается для участков трубопроводов любой категории использовать отводы по коэффициенту условий работы m=0,6.

Допускается устанавливать применение отводов на другие рабочие параметры трубопроводов на основе поверочных расчетов с учётом гарантированных механических свойств материала отвода, которое согласовывается с заводом-изготовителем отвода.

5.4 Отводы изготавливаются для двух климатических исполнений:

Хл – для районов Крайнего Севера;

У – для остальных районов.

Минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации не должна быть ниже для отводов исполнения:

Хл – минус 40 °С (233 К);

У – минус 20 °С (253 К).

Минимальная температура воздуха при строительных и монтажных работах, остановке и перекачки продукта для отводов исполнения:

Хл – минус 60 °С (213 К);

У – минус 40 °С (233 К).

Максимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации не должна быть выше 150 °С (423 К).

Допускается применять для климатического исполнения У отводы изготовленные для климатического исполнения Хл.

5.5 Сортамент отводов по диаметрам и радиусам поворота приведён в Таблице 1.

Таблица 1 – Радиус поворота, мм

| Радиус поворота в условных диаметрах | Условный диаметр Ду, мм |
| --- | --- |
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
|  | Наружный диаметр Дн |
|  | Метрический ряд, мм |
|  | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | - | 1020 | - | 1220 | - | 1420 |
|  | Дюймовый ряд, мм (дюйм) |
|  | 406 (16) | 508 (20) | 610 (24) | 711 (28) | 813 (32) | 914 (36) | 1016 (40) | 1118 (44) | 1219 (48) | 1321 (52) | 1422 (56) |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 |
| 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 2,5 | - | - | - | - | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
| 3,5 | - | - | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 4900 |
| 5,0 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| 10,0 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| 15,0 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | - | - | - | - | - |
| 20,0 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,0 | 10000 | 12500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30,0 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35,0 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

При согласовании с заказчиком допускается изготавливать отводы на другие промежуточные диаметры и радиусы поворота.

5.6 Отводы изготавливаются с углами поворота от 0º до 90º с градацией через 1º. Сортамент отводов по максимальным градусам поворота в зависимости от условного диаметра и радиуса поворота приведён в Таблице 2., с учётом, что отвод изготовлен из трубы длиной 11 600 мм с длинами прямолинейных участков 1 400 мм и 2 700 мм.

Таблица 2 – Угол поворота, град

| Радиус поворота в условных диаметрах | Условный диаметр Ду, мм |
| --- | --- |
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
|  | Наружный диаметр Дн |
|  | Метрический ряд, мм |
|  | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | - | 1020 | - | 1220 | - | 1420 |
|  | Дюймовый ряд, мм (дюйм) |
|  | 406 (16) | 508 (20) | 610 (24) | 711 (28) | 813 (32) | 914 (36) | 1016 (40) | 1118 (44) | 1219 (48) | 1321 (52) | 1422 (56) |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2,0 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2,5 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3,5 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 |
| 5,0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 76 | 69 | 64 | 59 |
| 10,0 | 90 | 83 | 70 | 60 | 52 | 46 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 |
| 15,0 | 70 | 56 | 46 | 40 | 35 | 31 | - | - | - | - | - |
| 20,0 | 50 | 42 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,0 | 40 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30,0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35,0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

При согласовании с заказчиком допускается увеличение максимального угла поворота, но не более 90º.

5.7 Минимальная и максимальная толщина стенки S трубной заготовки определяется из следующих условий:

- расчётов по данным из сведений, предоставляемых заказчиком;

- технических возможностей производственного оборудования;

- опыта работы изготовителя, где понимается, что расчётная минимальная толщина стенки не позволяет изготовить изделие в соответствии с техническими требованиями на отвод по размерам и геометрии, в этом случае принимается минимальная толщина стенки, полученная опытным путём, но не менее расчётной.

Рис. 1 – Отвод, изготовленный методом индукционного нагрева

5.8 Обозначение отвода, содержит:

- обозначение (буквенное) типа изделия;

- угол поворота;

- наружный диаметр;

- толщина стенки SJ присоединяемой трубы (в скобках);

- рабочее давление;

- коэффициент условий работы;

- радиус поворота;

- климатическое исполнение (буквенное);

- класс прочности (числитель дроби);

- эквивалент углерода (знаменатель дроби);

- длина переднего прямолинейного участка (числитель дроби);

- длина заднего прямолинейного участка (знаменатель дроби);

- нормативный документ, по которому изготовлен отвод.

Пример обозначения изделия:

Отвод гнутый на угол поворота 45º наружным диаметром 1220 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 23,5 мм на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 с радиусом поворота 5Ду для климатического исполнения ХЛ из стали класса прочности К60 с эквивалентом углерода 0,41 с прямолинейными участками 1400 мм и 5500 мм изготовленный по ТУ 146930-001-05680235-04:

ОГ 45°-1220(23,5)-7,5-0,6-5Ду-ХЛ

ТУ 146930-001-05680235-04

6   СВЕДЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

6.1 Основные требования.

Для изготовления отводов заказчик должен передать изготовителю следующие сведения в указанной ниже последовательности:

- количество отводов;

- требуемые размеры каждого отвода, в том числе:

- диаметр,

- радиус поворота,

- угол поворота;

- рабочее давление для каждого отвода;

- коэффициент условий работы;

- климатическое исполнение.

6.2 Дополнительные сведения.

При необходимости заказчик должен сообщить следующие дополнительные сведения:

- поставка трубной заготовки заказчиком или изготовителем;

- диаметр наружный или внутренний;

- толщина стенки SJ присоединяемой трубы;

- длины прямолинейных участков (строительные длины отвода);

- форма и размеры разделки кромок торцов;

- защита кромок торцов;

- термическая обработка отвода;

- изоляция;

- маркировка по образцу заказчика;

- инструкции по упаковке и отгрузки;

- дополнительная проверка и испытания;

- проверка и испытания заказчиком или независимой организацией.

7   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 Требования к трубной заготовке.

7.1.1 При подборе трубы, далее трубной заготовки, следует учитывать сведения предоставляемые заказчиком согласно п.6.1 настоящих технических условий.

7.1.2 Отводы изготавливаются из бесшовных и электросварных прямошовных труб (трубных заготовок) отечественной и импортной поставки, выполненных дуговой сваркой под флюсом из углеродистых и низколегированных сталей классов прочности К42÷К65, соответствующих требованиям действующих ГОСТов и Технических условий на нефтегазопроводные трубы, перечисленных в Р 51-31323949-58-2000 «Инструкция по применению стальных труб в нефтяной и газовой промышленности» последней редакции.

Не допускается для изготовления отводов использовать спиралешовные трубы и трубы, выполненные контактной сваркой, включая токами высокой частоты.

Дополнительные требования по данному пункту изложены в приложении Ж.

7.1.3 Трубные заготовки должны иметь сертификаты качества (при импортных поставках может переводиться как сертификаты инспекции), в которых должна содержаться информация об изготовителе трубы, о проверке размеров труб, о контроле механических свойств и химического состава, о положительных результатах 100% неразрушающего контроля основного металла и сварных швов.

Для изготовления отводов не допускается применение трубных заготовок не имеющих сертификатов качества (сертификатов инспекции) и не прошедших 100% неразрушающий контроль.

7.1.4 Толщина стенки S трубной заготовки рассчитывается в соответствии со СНиП 2.05.06-85* и принимается с учётом утонения (технологии изготовления) по п.7.3.3.

Допускается применение других методик для расчёта стенок S, SE, SI, но не менее значений рассчитанных по данному пункту.

При отсутствии сортамента для рассчитанного выше значения по толщине стенки S трубной заготовки принимается следующие значение из выбранного сортамента трубы.

Допускается при согласовании с заказчиком увеличение толщины стенки S трубной заготовки.

Допуски по толщине стенки S трубной заготовки соответствуют значениям из нормативных документов на применяемую трубу.

7.1.5 Химический состав трубной заготовки должен соответствовать нормам, приведённым в Таблице 4.

Таблица 4 – Требования к химическому составу стали трубной заготовки

| Класс прочности стали | Конструкция трубы | Максимальное содержание углерода, вес % | Максимальное содержание марганца, вес % |
| --- | --- | --- | --- |
| К42 К42 К48÷К65 К48÷К52 К54÷К56 К60 | бесшовная электросварная бесшовная электросварная - // - - // - | 0,24 0,22 0,24 0,22 - // - - // - | 1,30 1,30 1,40 1,40 1,45 1,65 |

Примечания:

- Для каждого уменьшения на 0,01% ниже регламентированного максимального содержания углерода допускается увеличение на 0,05% выше регламентируемого содержания марганца до максимального содержания:

  - 1,50% для сталей классов прочности К42÷К52;

  - 1,65% для сталей классов прочности К52÷К60;

  - 2,00% для сталей классов прочности К60 и выше.

- Содержание ниобия, ванадия, титана или их комбинации используются изготовителем по своему усмотрению.

- Сумма ниобия, ванадия и титана не должна превышать 0,15%.

- Для сталей классов прочности К54 и выше химические составы могут быть представлены по согласованию между потребителем и изготовителем, обеспечивая при этом требование примечания 3) и допуски по содержанию фосфора и серы не более 0,025% и 0,015% соответственно.

Химический состав стали определяется либо в процессе выплавки (плавочный анализ), либо в готовой продукции (контрольный анализ).

Каждый анализ должен включать определение содержания следующих элементов: углерода (С), марганца (Mn), кремния (Si), фосфора (P), серы (S), хрома (Cr), ниобия (Nb), ванадия (V), титана (Ti), меди (Cu), молибдена (Mo), никеля (Ni) и любого другого легирующего элемента, добавленного в процессе плавки не для раскисления.

Оценка свариваемости сталей осуществляется по эквиваленту углерода Сэкв, который подсчитывается по следующей формуле:

Величина эквивалента углерода Сэкв более 0,43 устанавливается по согласованию между потребителем и изготовителем для:

- труб, изготовленных из стали класса прочности К65;

- бесшовных труб из сталей всех классов прочности номинальной толщиной стенки свыше 20 мм;

- труб, в которых выдерживать требования по эквиваленту углерода, металлургически не представляется возможным.

7.1.6 Поверхностное загрязнение трубной заготовки примесями металлов с низкой температурой плавления, т.е. меди, цинка/слоя или сплава цинка, нанесённого на поверхность, алюминия и т.д. не допускается.

7.1.7 Размеры и геометрия трубных заготовок должны соответствовать требованиям нормативных документов на применяемые трубы.

7.1.8 Коэффициент надёжности по материалу при расчёте толщины стенки S трубной заготовки выбирается по коэффициенту надёжности по материалу, установленному для трубы, из которой изготавливается данный отвод.

7.1.9 Если трубная заготовка поставляется заказчиком, то необходимо согласовать требуемые механические свойства, химический состав и размеры исходной трубы, включая технологию сварки и ремонта сваркой, а также рекомендуемых изготовителей трубы, с точки зрения пригодности для индукционного нагрева.

7.1.10 Все трубные заготовки должны пройти входной контроль на соответствие требованиям данного раздела.

7.2 Требования к технологическому процессу.

7.2.1 Изготовление отвода должно осуществляться в соответствии с технологическим процессом и режимами изготовления, подтверждёнными типовыми испытаниями.

7.2.2 Колебания параметров во время установившегося процесса гиба не должны превышать пределов указанных в Таблице 5.

Таблица 5

| Основной параметр | Максимально допустимые отклонения |
| --- | --- |
| Радиус поворота | ± 0,05 R, но не более ± 200мм |
| Угол поворота | ± 20´ |
| Скорость гиба | ± 2,5 мм/мин |
| Температура гиба | ± 25º С |

7.2.3 При изготовлении отводов должен осуществляться постоянный контроль над процессом гиба на соответствие требований п.7.2.2.

7.2.4 Сварные швы отвода должны располагаться по нейтральной оси с допуском ±1/15 диаметра, но не более ±15º.

7.3 Требования к размерам и геометрии отвода.

7.3.1 Радиус и угол поворота отвода обеспечивается оборудованием в пределах указанных в п.7.2.2.

7.3.2 Предельные отклонения от номинальных размеров наружных диаметров торцов отводов не должны превышать ±1,5 мм для отводов с наружным диаметром 426 мм, ±1,6 мм для отводов с наружными диаметрами свыше 426 мм.

В случае сохранения длины отвода равной длине исходной трубы, номинальные размеры наружных диаметров торцов отводов обеспечиваются заводом-изготовителем трубы.

7.3.3 Предельные значения по утонению толщины стенки SE отвода относительно толщины стенки S прямолинейного участка отвода (трубной заготовки) не должны превышать значений приведённых в Таблице 6.

Таблица 6 – Процент утонения толщины стенки SE отвода

| Радиус поворота | 1,5Ду | 2,0Ду | 2,5Ду | 3,5Ду | 5,0Ду | 10,0Ду и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент утонения, не более | 20 % | 20 % | 16 % | 12 % | 10 % | 6 % |

Плюсовое отклонение на толщину стенки SE, SI отвода не нормируется.

7.3.4 Овальность торцов отводов не должна превышать 1% – при толщине стенки S до 20 мм, 0,8% – при толщине стенки S равной 20 мм и более.

Овальность определяется как отношение разности наибольшего и наименьшего наружных диаметров к номинальному наружному диаметру отвода.

Овальность на криволинейном участке отвода не должна превышать значений указанных в Таблице 7.

Таблица 7 – Овальность на изогнутом участке отвода

| Радиус поворота | 1,5Ду | 2,0Ду | 2,5Ду | 3,5Ду | 5,0Ду | 10,0Ду и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овальность на криволинейном участке, не более | 6,5% | 5,5% | 5,0% | 3,5% | 2,5% | 2,0% |

7.3.5 Холодное формование или обработка под размер торцов отводов проводится при отклонении от требований п.7.3.3 и п.7.3.4 настоящих технических условий без последующей термообработки, если возникающая вследствие этого пластическая деформация не превышает 1,2%.

7.3.6 Размеры отвода по строительным длинам должны соответствовать значениям рассчитанным по следующим формулам:

- А=L+а;

- В=L+b;

где А, В – строительные длины от торцов отвода до вершины центров;

а, b – длины прямолинейных участков отвода;

L – длина, зависящая от условного диаметра, радиуса поворота и угла поворота отвода.

Длины L для отводов с условными диаметрами 400÷1400 мм, с углами поворота 0º÷90º для радиусов поворота 5Ду и 10Ду приведены в Таблицах Е.1 и Е.2 соответственно в приложении Е.

Рис. 2

Длины прямолинейных участков должны соответствовать значениям по п.6.2 с допуском ±50 мм, но не менее 450 мм.

В случае, если заказчик не предоставляет сведений о длинах прямолинейных участков, то отвод изготавливается с длинами прямолинейных участков 500±50 мм.

Допускается изготовление отвода из целой трубы, соответственно длины прямолинейного переднего и заднего участка не менее 1400±50 мм  и 2700±50 мм.

7.3.7 Толщина стенки SJ должна соответствовать номинальному значению по п.6.2 с допуском +1,5 мм.

При превышении толщины стенки S отвода более толщины стенки SJ+1,5 мм выполняется утонение толщины стенки S отвода механической обработкой по размерам установленным на Рис. Д.7 приложения Д, при этом должно выполняться требование п.13.28. СНиП 2.05.06-85*.

Форма и размеры разделки кромок торцов отвода выбираются заказчиком и должны соответствовать установленным размерам на Рис. Д.1, Д.2, Д.3 и Д.4 приложения Д.

В случае, если заказчик не предоставляет сведений по п.6.2 форма и размеры кромок отвода должны соответствовать размерам на Рис. Д.1 приложения Д.

Допускается изготовление отводов под присоединяемую толщину стенки SJ трубы без утонения, тогда форма и размеры разделки кромок торцов отвода должны соответствовать установленным размерам на Рис. Д.5 либо Д.6 по согласованию с заказчиком.

При сохранении разделки кромок исходной трубы (изготовление отвода без подрезания прямых участков), форма и размеры разделки кромок торцов отвода под сварку должны соответствовать установленным размерам на Рис. Д.1 и Д.2 для толщины стенки S до 15,0 мм включительно и толщины стенки S более 15,0 мм соответственно.

Допускается в зоне сварного шва на расстоянии 40 мм от оси сварного шва увеличение притупления торца до 4 мм.

По требованию заказчика возможно изготовление отводов с другими формами и размерами разделки кромок согласно ГОСТ 16037-80.

Забои, задиры и другие неровности глубиной до 5 мм на кромках торцов отводов допускается ремонтировать сваркой и механической обработкой, с последующим контролем неразрушающими методами.

7.3.8 Отклонения от перпендикулярности торца отвода (косина реза) не должны превышать значений для условных диаметров:

- 400 – 1,5 мм;

- св. 400 до 1400 включ. – 1,6 мм.

Рис. 6

В случае сохранения длины отвода равной длине исходной трубы, перпендикулярность торцов отводов обеспечивается заводом-изготовителем трубы.

7.3.9 Отклонения от плоскостности на торцах отвода не должны превышать значений для условных диаметров:

- до 500 включ. – 1,0 мм;

- св. 500 до 1400 включ. – 2,0 мм.

В случае сохранения длины отвода равной длине исходной трубы, плоскостность на торцах отвода обеспечивается заводом-изготовителем трубы.

7.3.10 В отводах не допускается излом оси вследствие потери устойчивости.

7.3.11 В отводах не допускается волнистость и вмятины глубиной более 1%.

Рис. 7

7.4 Требования к сплошности металла отвода.

7.4.1 В отводах не допускаются следующие дефекты поверхности:

- отстающая окалина;

- трещины любой глубины и протяженности в основном металле и сварном шве отвода;

- рванины;

- расслоения с выходом на поверхность отвода.

7.4.2 Допускается не исправлять поверхностные дефекты следующих размеров:

- подрезы сварных швов – глубиной не более 0,50 мм;

- продиры, риски, царапины – глубиной не более 0,20 мм.

Данные поверхностные дефекты классифицируются как допустимые, если они не выводят толщину стенки менее значений по п.7.3.3.

Поверхностные дефекты не классифицируемые как допустимые и не выводящие толщину стенки менее значений по п.7.3.3 должны быть исправлены зачисткой с плавным переходом к поверхности отвода и/или, если это сварное соединение – ремонтной сваркой.

После исправления дефектов зачисткой необходимо проверить толщину стенки ультразвуковым толщиномером на соответствие требованиям п.7.3.3.

После исправления дефектов сварного шва сваркой, сплошность ремонтного участка проверяется неразрушающими методами контроля.

7.4.3 На концевых участках отводов на длине не менее 40 мм от торца по всему периметру и концевых участках сварных соединений на длине не менее 200 мм от торца не допускаются дефекты, выявляемые неразрушающими методами.

В случае сохранения исходных разделок кромок на торцах отвода, данное требование обеспечивается заводом-изготовителем трубы.

7.5 Требования к гидравлическим испытаниям.

Отвод должен выдерживать пробное давление:

- РПР = 1,5 РРАБ – при коэффициенте условий работы 0,6;

- РПР = 1,33 РРАБ – при коэффициенте условий работы 0,75.

Допускается гарантировать пробное давление без гидравлических испытаний каждого отвода.

По требованию заказчика, отводы должны гарантировать давление, вызывающее в присоединяемых трубах кольцевое напряжение равное нормативному пределу текучести металла присоединяемых труб.

7.6 Требования к механическим свойствам металла отводов.

7.6.1 Механические свойства материала отводов должны быть не менее нормативных значений механических свойств исходной трубы, указанных в ГОСТ Р 52079-2003.

Временное сопротивление сварного соединения должно быть не менее нормы для временного сопротивления основного металла.

7.6.2 Ударная вязкость (поглощённая энергия удара) основного металла на выпуклом участке и металла сварных швов на криволинейном участке отвода на поперечных образцах с V-образным надрезом (Шарпи) должна быть не ниже значений указанных в Таблице 8.

Требования по температуре испытаний на ударную вязкость для поперечных образцов с V-образным надрезом (Шарпи) отвода должны соответствовать требованиям по температуре на ударную вязкость для поперечных образцов с V-образным надрезом (Шарпи) трубной заготовки.

Таблица 8 – Ударная вязкость KCV

| Условный диаметр отвода, мм | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Ударная вязкость KCV, Дж/см2 (кгс∙м/см2), не менее |
| --- | --- | --- |
| До 500 включ. | До 10,0 (100) включ. | 24,5 (2,5) |
| Св. 500 до 600 включ. | До 10,0 (100) включ. | 29,4 (3,0) |
| Св. 600 до 800 включ. | До 10,0 (100) включ. | 29,4 (3,0) |
| Св. 800 до 1000 включ. | До 5,4 (55) включ. Св. 5,4 (55) до 10,0 (100) включ. | 29,4 (3,0) 34,3 (3,5) |
| Св. 1000 до 1200 включ. | До 10,0 (100) включ. | 34,3 (3,5) |
| Св. 1200 до 1400 включ. | До 10,0 (100) включ. | 34,3 (3,5) |

Ударную вязкость основного металла на выпуклом участке и металла сварных швов на криволинейном участке отвода на образцах с U-образным надрезом (Менаже) должна быть не ниже значений указанных в Таблице 9, при температуре минус 60º С для исполнения ХЛ и минус 40º С для исполнения У.

Таблица 9 – Ударная вязкость KCU.

| Испытываемый материал | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 (кгс∙м/ см2), не менее |
| --- | --- |
|  | при толщине стенок, мм |
|  | от 8 до 10 | св. 10 до 15 | св. 15 до 25 | св. 25 до 30 | св. 30 |
| Основной металл | 29,4 (3) | 29,4 (3) | 29,4 (3) | 39,2 (4) | 49,0 (5) |
| Металл сварного шва | 24,5 (2,5) | 29,4 (3) | 29,4 (3) | 39,2 (4) | 39,2 (4) |

Допускается, при согласовании с заказчиком, увеличение значений по ударной вязкости материала отводов до значений по ударной вязкости материала для труб.

7.6.3 Сварные соединения должны выдерживать испытания на статический изгиб. Угол изгиба образца должен быть не менее 120° без образования трещин.

8   ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

8.1 Приёмку отводов проводят по общим правилам ГОСТ 10692-80. Для проверки соответствия отводов требованиям настоящих технических условий проводят приёмку каждого отвода и типовые испытания на каждый типоразмер отводов.

8.2 Приёмка отвода состоит из:

- контроля режимов изготовления отвода;

- контроля размеров и геометрии отвода;

- контроля сплошности металла отвода;

- контроля маркировки отвода;

- обработки и оформления результатов контроля.

8.3 Обработка и оформление результатов приёмки.

8.3.1 Результаты приёмки считают положительными, если полученные фактические данные по всем видам поверок, соответствуют требованиям настоящих технических условий.

8.3.2 При получении положительных результатов приёмки, на отвод наносится знак ОТК, свидетельствующий о прохождении отвода приёмочного контроля.

8.3.3 Паспорт оформляется на основании:

- акта и протокола о результатах типовых испытаний на данный типоразмер с указанием режимов гиба и гарантированного пробного (заводского) давления;

- отчёта о гибе с указанием заводского номера, массы, размеров и обозначения отвода;

- сертификата на трубную заготовку (трубу), из которой изготовлен отвод с указанием материала, класса прочности, нормативного документа по которому изготовлена труба, химического состава и механических свойств;

- протокола приёмки с заключением о соответствии отвода требованиям настоящих технических условий.

Номер паспорта отмечается в протоколе приёмки.

Первый экземпляр паспорта передаётся заказчику.

Второй экземпляр паспорта хранится у производителя.

Третий экземпляр паспорта (по необходимости) передаётся независимой организации.

Первый и третий экземпляр паспорта теряют свою силу при утере.

Допускается оформление копии паспорта на изделие со второго экземпляра.

Последняя цифра номера паспорта соответствует номеру экземпляра паспорта. Пример паспорта приведён в приложении А.

8.4 Типовые испытания проводят в следующих случаях:

- при применении новых основных материалов в трубной заготовке;

- при изменении конструкции детали:

- диаметр;

- толщина стенки трубной заготовки;

- радиус поворота отвода;

- при изменении технических условий для изготовления трубы;

- при изменении изготовителя трубы.

Типовые испытания типоразмера проводят после подбора режима для изготовления отвода.

Допускается применять одни типовые испытания на типоразмер по требованиям к толщине стенки S трубной заготовки в пределах от 0%  до +5% к номинальной.

Допускается применять одни типовые испытания на типоразмер, если они проводились на типоразмере с меньшим радиусом поворота.

8.5 Типовые испытания состоят из:

- контроля размеров и геометрии отвода;

- контроля сплошности металла отвода;

- гидравлических испытаний;

- контроля механических свойств металла отвода в зонах нагрева;

- обработки и оформления результатов испытаний.

8.6 Обработка и оформление результатов типовых испытаний.

8.6.1 Результаты типовых испытаний считают положительными, если полученные фактические данные по всем видам испытаний, соответствуют требованиям настоящих технических условий, перечисленным выше.

8.6.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний механических свойств материалов необходимо провести повторные испытания по тому виду испытаний, по которому получены неудовлетворительные результаты. Испытания необходимо провести на удвоенном количестве образцов, вырезанных из этого же отвода.

При получении неудовлетворительных результатов после повторных испытаний технологические режимы изготовления отводов считаются не прошедшими типовые испытания. После выяснения причин приведших к неудовлетворительным результатам подбираются новые технологические режимы и назначаются новые типовые испытания.

8.6.3 Решение комиссии по результатам испытаний оформляется в виде протокола и акта типовых испытаний, которые приведены в приложениях Б и В.

9   требования к КОНТРОЛю и испытаниям

9.1 Контроль пригодности трубной заготовки (трубы) для изготовления отвода на соответствие п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 и 7.1.5 проводится по сертификату качества.

Трубные заготовки должны подвергаться 100% визуально-измерительному контролю на наличие несоответствий и поверхностных дефектов в соответствии с п.п.7.1.4, 7.1.6 и 7.1.7.

В случае визуального обнаружения недопустимых поверхностных дефектов, они должны быть подтверждены неразрушающими методами контроля изложенными в приложении З.

9.2 Проверка режимов изготовления отвода (температуры и скорости гиба) на соответствие п.7.2.2 производится на основании «Отчёта о гибе».

9.3 Отводы должны подвергаться 100% визуально-измерительному контролю на соответствие п.7.3 по размерам и геометрии.

9.3.1 Угол поворота и радиус изгиба обеспечиваются установкой оборудования. Контроль пределов угла поворота на соответствие п.7.3.1 производится на основании «Отчёта о гибе».

9.3.2 Наружный диаметр проверяется рулеткой по ГОСТ 7502-89 на соответствие п.7.3.2 замером периметра торца отвода с последующим пересчетом по формуле:

D = (Р/π) – 2∆р – 0,2

где  Р – периметр поперечного сечения, мм;

- ∆р – толщина рулетки, мм;

- 0,2 – погрешность при измерении периметра за счет перекоса рулетки при совмещении делений.

При механической обработке торцов отвода требования по диаметру обеспечиваются присоединительным размером SJ по п. 7.3.7.

9.3.3 Контроль толщины стенки SE на соответствие п.7.3.3 проводится ультразвуковым толщиномером по ГОСТ Р ИСО 10543 не менее чем в 3 точках выпуклой части, расположенных в начале, середине и конце гиба отвода, при этом расстояние между точками контроля толщины стенки SE должно быть не более 1000 мм.

Допускается увеличение значений Таблицы 6 по утонению толщины стенки SE отвода, при этом минимальная толщина стенок S, SE, SI отвода после гиба (ремонта) должна быть не менее рассчитанного значения по СНиП 2.05.06-85*.

9.3.4 Контроль овальности на соответствие п.7.3.4 производятся:

- на торце отвода по внутреннему диаметру штангенциркулем по ГОСТ 166-89 или металлической линейкой по ГОСТ 427-75 или рулеткой по ГОСТ 7502-89;

- на изогнутом участке отвода скобой по ГОСТ 2216-84 или штангенциркулем по ГОСТ 166-89 по наружному диаметру для отводов диаметром до 630 мм и штихмассом или по ГОСТ 7502-89 по внутреннему диаметру для отводов диаметром более 630 мм.

9.3.5 Длины прямолинейных участков, строительные длины проверяются рулеткой по ГОСТ 7502-89 на соответствие п.7.3.6 замером расстояния от торца отвода до начала гнутой части, вершины центров соответственно.

9.3.6 Размеры механически обработанных кромок торцов отводов на соответствие п.7.3.7 контролируются штангенглубиномером по ГОСТ 162-90, штангенциркулем по ГОСТ 166-89, угломером по ГОСТ 5378-88 или универсальным шаблоном сварщика (УШС-3).

9.3.7 Отклонение от перпендикулярности торца отвода (косину реза) проверяется на соответствие п.7.3.8 спецугольником и щупом в двух направлениям: в направлении реза прямого участка и направлении перпендикулярном направлению реза.

9.3.8 Отклонения от плоскостности на торцах отводов проверяется на соответствие п.7.3.9 замером зазора между торцом и шаблоном.

9.3.9 Контроль отклонения сварного шва трубы в отводе от вертикального положения и излом оси вследствие потери устойчивости на соответствие п.п.7.2.4 и 7.3.10 производится визуально, при необходимости используется рулетка по ГОСТ 7502-89.

9.3.10 Контроль волнистости и вмятин на поверхности отвода в соответствии с п.7.3.11 выполняется измерением глубины и шага волны (вмятины) с помощью штангенциркуля по ГОСТ 166-89 и металлической линейки по ГОСТ 427-75, устанавливаемой на ребро по вершинам волн (краям вмятины) или одиночной волны параллельно оси отвода, и определяется по величине наибольшего зазора между отводом и нижней образующей линейки. Шаг волны определяется металлической линейкой.

9.4 Отводы должны подвергаться 100% визуально-измерительному контролю на наличие поверхностных дефектов в соответствии с п.п.7.4.1 и 7.4.2.

В случае визуального обнаружения недопустимых поверхностных дефектов, они должны быть подтверждены неразрушающими методами контроля изложенными в п.З.1 приложения З.

9.5 На криволинейном участке в местах зачистки отстающей окалины и зашлифовки задиров, забоин, рисок, царапин для обеспечения требований п.7.4.2 следует провести замер толщины стенки SE, SI ультразвуковым толщиномером по ГОСТ Р ИСО 10543 для проверки остаточной толщины стенки отвода.

9.6 Отводы должны подвергаться 100% контролю неразрушающими методами на соответствие п.7.4.3. по сплошности металла изложенными в п.З.2 приложения З.

9.7 Гидравлические испытания отвода согласно п.7.5 проводятся в соответствии с ГОСТ 3845-75. Методика гидравлических испытаний изложена в п.И.1 приложения И.

9.8 Контроль механических свойств основного металла и сварного соединения отвода согласно п.7.6 проводятся в соответствие с ГОСТ 1497-84, ГОСТ 6996-66 и ГОСТ 9454-78. Методики механических испытаний изложены в п.И.2 приложения И.

Контроль механических свойств металла проводится на одном отводе каждого типоразмера, после подбора режимов изготовления. Контроль механических свойств металла отвода является одним из этапов типовых испытаний.

10   МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Требования к маркировке отвода.

10.1.1 На каждый отвод наносится маркировка.

В маркировке указываются следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- обозначение изделия, содержащее:

- тип изделия;

- угол поворота;

- номинальный наружный диаметр;

- толщину стенки присоединяемой трубы (в скобках);

- длину переднего прямолинейного участка (числитель дроби);

- длину заднего прямолинейного участка (знаменатель дроби);

- рабочее давление (в МПа);

- коэффициент условий работы;

- радиус поворота (в условных диметрах);

- климатическое исполнение (буквенное);

- класс прочности (числитель дроби);

- эквивалент углерода (знаменатель дроби);

- нормативный документ, по которому изготовлен отвод.

- заводской номер;

- масса отвода;

- год изготовления;

- клеймо ОТК.

10.1.2 Маркировку следует наносить яркой несмываемой краской по шаблону на расстоянии 150 – 200 мм от торца. На отводы условными диаметрами от 500 до 1400 мм маркировка наносится на внутреннюю и наружную поверхность, на отводы условными диаметром 400 мм – только на наружную.

Размер шрифта 50 мм. Маркировка должна быть выполнена по шаблону. Пример маркировки отвода приведён в приложении Г.

10.2 Упаковка, транспортирование и хранение отводов проводится по ГОСТ 10692-80.

10.3 Отводы могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта.

Перевозка, погрузка, разгрузка и складирование должны производиться при помощи транспорта и средств, исключающих их повреждение.

Сталкивание, отбрасывание и транспортирование отводов волоком запрещается.

10.4 При несоблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации настоящих технических условий изготовитель ответственности за изделие не несёт.

11   ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Рабочий экземпляр и извещения об изменениях хранятся у держателя настоящих технических условий.

Акты и протоколы типовых испытаний, сертификаты на трубу, отчёты о гибе, протоколы приёмки изделий, вторые экземпляры паспортов и другие документы, относящиеся к изделию, хранятся в архиве технической документации завода-изготовителя отводов.

12   ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

12.1 Изменения в настоящие технических условий вносит держатель настоящих технических условий.

12.2 ООО «Нефтегаздеталь» передаёт изменения, по мере их согласования, предприятиям (заказчику), имеющим право на применение данных технических условий.

13   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При обнаружении дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных двухсторонним актом, завод-изготовитель обязуется устранить дефекты или заменить отвод новым.

Приложение А

паспорт на отвод гнутый

Лицевая сторона

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ” |
| --- | --- |
| Адрес предприятия | Тел., факс, e-mail |
| РАЗРЕШЕНИЕ № ХХХ ХХ-ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ выдано Госгортехнадзором России на применение оборудования (детали соединительные) для магистрального трубопроводного транспорта |
| П А С П О Р Т №__ХХХХ-ХХ.Х__ |
| Наименование и обозначение отвода гнутого | ОГ ХХº-ХХХХ(ХХ,Х)-Х,Х-Х,Х-ХДу-ХХ-- |
|  | (угол поворота, диаметр, присоединительный размер, рабочее давление, коэффициент условий работы, радиус |
| ТУ 146930-001-05680235-04 |
| поворота, климатическое исполнение, класс прочности стали, эквивалент углерода, длины прямолинейных участков, нормативный документ) |
| Заводской номер отвода гнутого | ХХХХ-ХХ |  | Масса, кг | Х ХХХ |  |
| Данные о трубной заготовке (из сертификата на трубу) |
| Номер сертификата на трубу | ХХХХ | Номер трубы | ХХХХХХ |  |
| Номер плавки | ХХХХ | Эквивалент углерода | Х,ХХ |  |
| Труба изготовлена в соответствии с | ХХХХХХХ | Материал | ХХХХХХХХХ |  |
|  |  |  | (ТУ, ГОСТ) |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав, % (из сертификата на трубу) |
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Ti | Mo | N2 | Nb | V | As |
| ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ |
| Механические свойства (из сертификата на трубу) |
| Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Предел текучести, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 (кгс•м/см2), (при температуре испытания, ºС) |
|  |  |  | KCU - XX ºC | KCV - XX ºC |
| ХХ | ХХ | ХХ | ХХ | ХХ |
| Неразрушающий контроль отвода гнутого |
| Ультразвуковая толщинометрия выпуклого участка | соответствует |
| Ультразвуковой контроль концевых участков (40 мм), сварных швов (200 мм) | соответствует |
| Магнитная дефектоскопия торцов | соответствует |
| Гарантированное пробное (заводское) давление отвода, МПа (кгс/см2) | ХХХ(ХХХ) |  |
| Протокол приёмки отвода гнутого № | ХХХХ-ХХ | от | ХХ ххххххх 20ХХ г. |  |
| Заключение ОТК | отвод гнутый соответствует требованиям ТУ 146930-001-05680235-04 |
| “ ХХ ” хххххххх 20ХХ г. | Подпись ОТК |  |
|  |  | МП |

обратная сторона

размеры и геометрия отвода гнутого

| Строительные длины ±50, мм | Длины прямолинейных участков ±50, мм | Длины L, мм | Угол поворота α ±30′ | Радиус поворота R ±0,05R ≤ ±200, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | a | b |  |  |  |
| ХХХХ | ХХХХ | ХХХХ | ХХХХ | ХХХХ | ХХ | ХХХХ |

| Овальность max, мм | на торцах | ХХ |
| --- | --- | --- |
|  | в гнутой части | ХХ |
| Не перпендикулярность max, мм | Х,Х |
| Положение сварного шва max | ±1/15Дн ≤ ±15º |

Разделка кромок отвода гнутого

Пример разделки

Мастер ОТК________________

МП

Приложение Б

ПРОТОКОЛ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ООО ”Нефтегаздеталь”

…………..…...

“……”….................... 200… г.

ПРОТОКОЛ №

типовых испытаний отвода гнутого, изготовленного методом индукционного нагрева из трубы ………… мм ТУ …………………….

Комиссия в составе

председателя: главного инженера ООО «Нефтегаздеталь» ________________

и членов комиссии:

________________________________________________________,

назначенная приказом по ООО «Нефтегаздеталь» № ….. от ………….. г., провела типовые испытания отвода гнутого, изготовленного с помощью индукционного нагрева из трубы ………… мм ТУ ………………. в соответствии с требованиями ТУ 146930-001-05680235-04 «Отводы гнутые условными диаметрами 400-1400 мм, изготовленные методом индукционного нагрева, для магистрального трубопроводного транспорта на рабочее давление до 10,0 МПа (100 кгс/см2)» с целью  подтверждения  выбранных технологических режимов  изготовления отвода гнутого требованиям к качеству изделия.

- В результате испытаний комиссия установила следующее:

изделие соответствует ………………………………………;

данные и результаты испытаний:

  - результаты измерения геометрии и размеров отвода:

| Параметр | Требования ТУ 146930-001-05680235-04 | Данные контроля |
| --- | --- | --- |
| Диаметр |  |  |
| Овальность на торце |  |  |
| Овальность на изогнутом участке |  |  |
| Толщина стенки на изогнутом участке |  |  |
| Радиус поворота |  |  |
| Угол поворота |  |  |
| Высота волнистости |  |  |

  - отвод имеет механически обработанные кромки, выполненные заводом-изготовителем исходной трубы;

  - при визуальном осмотре недопустимые дефекты поверхности не обнаружены;

  - излом оси отвода отсутствует;

  - сварной шов находится в нейтральной (горизонтальной) плоскости;

  - при гидравлических испытаниях отвод выдержал пробное давление в ……МПа, рассчитанное в соответствии с требованиями ТУ 146930-001-05680235-04и СНиП 2.05.06-85;

  - Механические свойства основного металла:

| Параметр | Исходная труба (данные из сертификата) | Требования инструкции по применению труб, не менее | Отвод гнутый (результаты испытаний) | Требования 146930-001-05680235-04, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) |  |  |  |  |
| Предел текучести, МПа (кгс/мм2) |  |  |  |  |
| Относительное удлинение, % |  |  |  |  |
| Ударная вязкость KCU, Дж/см2 (кгс·м/см2) при температуре °С |  |  |  |  |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см2 (кгс·м/см2) при температуре °С |  |  |  |  |

  - Механические свойства сварного соединения:

| Параметр | Исходная труба (данные из сертификата) | Требования инструкции по применению труб, не менее | Отвод гнутый (результаты испытаний) | Требования 146930-001-05680235-04, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) |  |  |  |  |
| Ударная вязкость KCU, Дж/см2 (кгс·м/см2) при температуре °С |  |  |  |  |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см2 (кгс·м/см2) при температуре °С |  |  |  |  |

  - угол изгиба сварного шва __120__ град.

Предприятия к производству отвода гнутого, изготовленного с помощью индукционного нагрева из трубы ………... мм ТУ ………………………, готово.

Заключение комиссии:

Технологический процесс позволяет изготавливать отводы гнутые с помощью индукционного нагрева из труб ………….мм ТУ …………………… соответствующие требованиям ТУ 146930-001-05680235-04 «Отводы гнутые условными диаметрами 400-1400 мм, изготовленные методом индукционного нагрева, для магистрального трубопроводного транспорта на рабочее давление до 10,0 МПа (100 кгс/см2)».

Председатель комиссии				_________________

Члены комиссии:					          _________________

Приложение В

АКТ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ООО ”Нефтегаздеталь”

…………..…...

“……”….................... 200… г.

АКТ № _______

о результатах типовых испытаний отвода гнутого, изготовленного с помощью индукционного нагрева из трубы …….. мм ТУ ……………….

На типовые испытания предъявлен отвод гнутый, изготовленный с помощью индукционного нагрева из трубы …………. мм ТУ …………………...

Цель испытаний: оценка обеспечения требований ТУ 146930-001-05680235-04 «Отводы гнутые условными диаметрами 400-1400 мм, изготовленные методом индукционного нагрева, для магистрального трубопроводного транспорта на рабочее давление до 10,0 МПа (100 кгс/см2)» при выборе режимов изготовления отводов гнутых:

_________________________________________________________________

выбранные режимы изготовления

- Результаты испытаний: __________________________________________

положительные или отрицательные

- Заключение: _____________________________________________________

соответствует (не соответствует) образец продукции требованиям

__________________________________________________________________

методики контроля; подтверждены (не подтверждены) выбранные режимы изготовления

- Предложения: ______________________________________________

- Акт составлен на основании протокола №___ от «____»__________200_ г.

Протокол типовых испытаний прилагается.

Председатель комиссии		         _________________

Члены комиссии:					_________________

_________________

Приложение Г

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ ОТВОДА

ОТВОД

Приложение Д

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК КРОМОК

Рис. Д.1

Рис. Д.2

Рис. Д.3

Рис. Д.4

Рис. Д.5

Рис. Д.6

Рис. Д.7

Приложение Е

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ L ОТВОДА, мм

| Таблица Е.1 | Радиус поворота, 5Ду | Ду = 1400 | 12 | 61 | 122 | 183 | 244 | 306 | 367 | 428 | 489 | 551 | 612 | 674 | 736 | 798 | 856 | 922 | 984 | 1046 | 1109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду = 1300 | 11 | 57 | 113 | 170 | 227 | 284 | 341 | 398 | 455 | 512 | 569 | 626 | 683 | 741 | 798 | 856 | 914 | 971 | 1029 |
|  |  | Ду = 1200 | 10 | 52 | 105 | 157 | 210 | 262 | 314 | 367 | 420 | 472 | 525 | 578 | 631 | 684 | 737 | 790 | 843 | 897 | 950 |
|  |  | Ду = 1100 | 9 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 385 | 433 | 481 | 530 | 578 | 627 | 675 | 724 | 773 | 822 | 871 |
|  |  | Ду = 1000 | 8 | 44 | 87 | 131 | 175 | 218 | 262 | 306 | 350 | 394 | 437 | 481 | 526 | 570 | 614 | 658 | 703 | 747 | 792 |
|  |  | Ду = 900 | 7 | 39 | 79 | 118 | 157 | 196 | 236 | 275 | 315 | 354 | 394 | 433 | 473 | 513 | 553 | 592 | 632 | 673 | 713 |
|  |  | Ду = 800 | 6 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 | 456 | 491 | 527 | 562 | 598 | 634 |
|  |  | Ду = 700 | 5 | 31 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 337 | 368 | 399 | 430 | 461 | 492 | 523 | 554 |
|  |  | Ду = 600 | 4 | 26 | 52 | 79 | 105 | 131 | 157 | 183 | 210 | 236 | 262 | 289 | 315 | 342 | 368 | 395 | 422 | 448 | 475 |
|  |  | Ду = 500 | 3 | 22 | 44 | 65 | 87 | 109 | 131 | 153 | 175 | 197 | 219 | 241 | 263 | 285 | 307 | 329 | 351 | 374 | 396 |
|  |  | Ду = 400 | 2 | 17 | 35 | 52 | 70 | 87 | 105 | 122 | 140 | 157 | 175 | 193 | 210 | 228 | 246 | 263 | 281 | 299 | 317 |
|  |  | φº | 1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º |
| 12 | 1171 | 1234 | 1297 | 1361 | 1424 | 1488 | 1552 | 1616 | 1681 | 1745 | 1810 | 1876 | 1941 | 2007 | 2073 | 2140 | 2207 | 2274 | 2342 | 2410 | 2479 | 2548 |
| 11 | 1088 | 1146 | 1205 | 1263 | 1322 | 1382 | 1441 | 1501 | 1561 | 1621 | 1681 | 1742 | 1803 | 1864 | 1925 | 1987 | 2049 | 2112 | 2175 | 2238 | 2302 | 2366 |
| 10 | 1004 | 1058 | 1112 | 1166 | 1221 | 1275 | 1330 | 1385 | 1440 | 1496 | 1552 | 1608 | 1664 | 1720 | 1777 | 1834 | 1892 | 1950 | 2008 | 2066 | 2125 | 2184 |
| 9 | 920 | 970 | 1019 | 1069 | 1119 | 1169 | 1219 | 1270 | 1320 | 1371 | 1422 | 1474 | 1525 | 1577 | 1629 | 1682 | 1734 | 1787 | 1840 | 1894 | 1948 | 2002 |
| 8 | 837 | 882 | 927 | 972 | 1017 | 1063 | 1108 | 1154 | 1200 | 1247 | 1293 | 1340 | 1387 | 1434 | 1481 | 1529 | 1576 | 1625 | 1673 | 1722 | 1771 | 1820 |
| 7 | 753 | 793 | 834 | 875 | 916 | 957 | 998 | 1039 | 1080 | 1122 | 1164 | 1206 | 1248 | 1290 | 1333 | 1376 | 1419 | 1462 | 1506 | 1549 | 1594 | 1638 |
| 6 | 669 | 705 | 741 | 778 | 814 | 850 | 887 | 923 | 960 | 997 | 1034 | 1072 | 1109 | 1147 | 1185 | 1223 | 1261 | 1300 | 1338 | 1377 | 1416 | 1456 |
| 5 | 586 | 617 | 649 | 680 | 712 | 744 | 776 | 808 | 840 | 873 | 905 | 938 | 971 | 1004 | 1037 | 1070 | 1104 | 1137 | 1171 | 1205 | 1239 | 1274 |
| 4 | 502 | 529 | 556 | 583 | 610 | 638 | 665 | 693 | 720 | 748 | 776 | 804 | 832 | 860 | 889 | 917 | 946 | 975 | 1004 | 1033 | 1062 | 1092 |
| 3 | 418 | 441 | 463 | 486 | 509 | 531 | 554 | 577 | 600 | 623 | 647 | 670 | 693 | 717 | 741 | 764 | 788 | 812 | 836 | 861 | 885 | 910 |
| 2 | 335 | 353 | 371 | 389 | 407 | 425 | 443 | 462 | 480 | 499 | 517 | 536 | 555 | 573 | 592 | 611 | 631 | 650 | 669 | 689 | 708 | 728 |
| 1 | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º | 36º | 37º | 38º | 39º | 40º |
| 12 | 2617 | 2687 | 2757 | 2828 | 2899 | 2971 | 3044 | 3117 | 3190 | 3264 | 3339 | 3414 | 3490 | 3567 | 3644 | 3722 | 3801 | 3880 | 3960 | 4041 | 4123 | 4206 |
| 11 | 2430 | 2495 | 2560 | 2626 | 2692 | 2759 | 2826 | 2894 | 2962 | 3031 | 3100 | 3170 | 3241 | 3312 | 3384 | 3456 | 3529 | 3603 | 3678 | 3753 | 3829 | 3906 |
| 10 | 2243 | 2303 | 2363 | 2424 | 2485 | 2547 | 2609 | 2671 | 2734 | 2798 | 2862 | 2926 | 2991 | 3057 | 3123 | 3190 | 3258 | 3326 | 3395 | 3464 | 3534 | 3605 |
| 9 | 2056 | 2111 | 2167 | 2222 | 2278 | 2335 | 2391 | 2449 | 2506 | 2565 | 2623 | 2683 | 2742 | 2802 | 2863 | 2924 | 2986 | 3049 | 3112 | 3175 | 3240 | 3305 |
| 8 | 1869 | 1919 | 1970 | 2020 | 2071 | 2122 | 2174 | 2226 | 2279 | 2332 | 2385 | 2439 | 2493 | 2548 | 2603 | 2659 | 2715 | 2772 | 2829 | 2887 | 2945 | 3004 |
| 7 | 1682 | 1727 | 1773 | 1818 | 1864 | 1910 | 1957 | 2004 | 2051 | 2098 | 2146 | 2195 | 2244 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2494 | 2546 | 2598 | 2651 | 2704 |
| 6 | 1496 | 1535 | 1576 | 1616 | 1657 | 1698 | 1739 | 1781 | 1823 | 1865 | 1908 | 1951 | 1994 | 2038 | 2082 | 2127 | 2172 | 2217 | 2263 | 2309 | 2356 | 2403 |
| 5 | 1309 | 1344 | 1379 | 1414 | 1450 | 1486 | 1522 | 1558 | 1595 | 1632 | 1669 | 1707 | 1745 | 1783 | 1822 | 1861 | 1900 | 1940 | 1980 | 2021 | 2062 | 2103 |
| 4 | 1122 | 1152 | 1182 | 1212 | 1243 | 1273 | 1304 | 1336 | 1367 | 1399 | 1431 | 1463 | 1496 | 1529 | 1562 | 1595 | 1629 | 1663 | 1697 | 1732 | 1767 | 1803 |
| 3 | 935 | 960 | 985 | 1010 | 1036 | 1061 | 1087 | 1113 | 1139 | 1166 | 1192 | 1219 | 1246 | 1274 | 1301 | 1329 | 1357 | 1386 | 1414 | 1443 | 1473 | 1502 |
| 2 | 748 | 768 | 788 | 808 | 828 | 849 | 870 | 890 | 911 | 933 | 954 | 975 | 997 | 1019 | 1041 | 1063 | 1086 | 1109 | 1132 | 1155 | 1178 | 1202 |
| 1 | 41º | 42º | 43º | 44º | 45º | 46º | 47º | 48º | 49º | 50º | 51º | 52º | 53º | 54º | 55º | 56º | 57º | 58º | 59º | 60º | 61º | 62º |
| 12 | 4290 | 4374 | 4459 | 4546 | 4633 | 4722 | 4811 | 4901 | 4993 | 5086 | 5180 | 5275 | 5371 | 5469 | 5568 | 5668 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3983 | 4062 | 4141 | 4221 | 4302 | 4384 | 4467 | 4551 | 4636 | 4723 | 4810 | 4898 | 4988 | 5078 | 5170 | 5264 | 5358 | 5454 | 5552 | 5650 | 5751 | 5853 |
| 10 | 3677 | 3749 | 3822 | 3896 | 3971 | 4047 | 4124 | 4201 | 4280 | 4359 | 4440 | 4521 | 4604 | 4688 | 4773 | 4859 | 4946 | 5035 | 5124 | 5216 | 5308 | 5402 |
| 9 | 3370 | 3437 | 3504 | 3572 | 3640 | 3710 | 3780 | 3851 | 3923 | 3996 | 4070 | 4145 | 4220 | 4297 | 4375 | 4454 | 4534 | 4615 | 4697 | 4781 | 4866 | 4952 |
| 8 | 3064 | 3124 | 3185 | 3247 | 3309 | 3373 | 3436 | 3501 | 3566 | 3633 | 3700 | 3768 | 3837 | 3906 | 3977 | 4049 | 4122 | 4195 | 4270 | 4346 | 4424 | 4502 |
| 7 | 2758 | 2812 | 2867 | 2922 | 2978 | 3035 | 3093 | 3151 | 3210 | 3269 | 3330 | 3391 | 3453 | 3516 | 3579 | 3644 | 3710 | 3776 | 3843 | 3912 | 3981 | 4052 |
| 6 | 2451 | 2499 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2749 | 2801 | 2853 | 2906 | 2960 | 3014 | 3069 | 3125 | 3182 | 3239 | 3297 | 3356 | 3416 | 3477 | 3539 | 3602 |
| 5 | 2145 | 2187 | 2230 | 2273 | 2317 | 2361 | 2405 | 2451 | 2497 | 2543 | 2590 | 2637 | 2686 | 2734 | 2784 | 2834 | 2885 | 2937 | 2989 | 3043 | 3097 | 3151 |
| 4 | 1838 | 1875 | 1911 | 1948 | 1986 | 2024 | 2062 | 2101 | 2140 | 2180 | 2220 | 2261 | 2302 | 2344 | 2386 | 2429 | 2473 | 2517 | 2562 | 2608 | 2654 | 2701 |
| 3 | 1532 | 1562 | 1593 | 1624 | 1655 | 1686 | 1718 | 1751 | 1783 | 1816 | 1850 | 1884 | 1918 | 1953 | 1989 | 2024 | 2061 | 2098 | 2135 | 2173 | 2212 | 2251 |
| 2 | 1226 | 1250 | 1274 | 1299 | 1324 | 1349 | 1375 | 1400 | 1427 | 1453 | 1480 | 1507 | 1535 | 1563 | 1591 | 1620 | 1649 | 1678 | 1708 | 1739 | 1769 | 1801 |
| 1 | 63º | 64º | 65º | 66º | 67º | 68º | 69º | 70º | 71º | 72º | 73º | 74º | 75º | 76º | 77º | 78º | 79º | 80º | 81º | 82º | 83º | 84º |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5498 | 5595 | 5694 | 5794 | 5896 | 6000 |
| 9 | 5040 | 5129 | 5219 | 5311 | 5405 | 5500 |
| 8 | 4582 | 4663 | 4745 | 4828 | 4913 | 5000 |
| 7 | 4123 | 4196 | 4270 | 4346 | 4422 | 4500 |
| 6 | 3665 | 3730 | 3796 | 3863 | 3931 | 4000 |
| 5 | 3207 | 3264 | 3321 | 3380 | 3439 | 3500 |
| 4 | 2749 | 2798 | 2847 | 2897 | 2948 | 3000 |
| 3 | 2291 | 2331 | 2372 | 2414 | 2457 | 2500 |
| 2 | 1833 | 1865 | 1898 | 1931 | 1965 | 2000 |
| 1 | 85º | 86º | 87º | 88º | 89º | 90º |

| Таблица Е.2 | Радиус поворота, 10Ду | Ду = 1400 | 12 | 122 | 244 | 367 | 489 | 611 | 734 | 856 | 979 | 1102 | 1225 | 1348 | 1471 | 1595 | 1719 | 1843 | 1968 | 2092 | 2217 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду = 1300 | 11 | 113 | 227 | 340 | 454 | 568 | 681 | 795 | 909 | 1023 | 1137 | 1252 | 1366 | 1481 | 1596 | 1711 | 1827 | 1943 | 2059 |
|  |  | Ду = 1200 | 10 | 105 | 209 | 314 | 419 | 524 | 629 | 734 | 839 | 944 | 1050 | 1155 | 1261 | 1367 | 1473 | 1580 | 1686 | 1793 | 1901 |
|  |  | Ду = 1100 | 9 | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 673 | 769 | 866 | 962 | 1059 | 1156 | 1253 | 1351 | 1448 | 1546 | 1644 | 1742 |
|  |  | Ду = 1000 | 8 | 87 | 175 | 262 | 349 | 437 | 524 | 612 | 699 | 787 | 875 | 963 | 1051 | 1139 | 1228 | 1317 | 1405 | 1495 | 1584 |
|  |  | Ду = 900 | 7 | 79 | 157 | 236 | 314 | 393 | 472 | 550 | 629 | 708 | 787 | 867 | 946 | 1025 | 1105 | 1185 | 1265 | 1345 | 1425 |
|  |  | Ду = 800 | 6 | 70 | 140 | 209 | 279 | 349 | 419 | 489 | 559 | 630 | 700 | 770 | 841 | 911 | 982 | 1053 | 1124 | 1196 | 1267 |
|  |  | Ду = 700 | 5 | 61 | 122 | 183 | 244 | 306 | 367 | 428 | 489 | 551 | 612 | 674 | 736 | 798 | 859 | 922 | 984 | 1046 | 1109 |
|  |  | Ду = 600 | 4 | 52 | 105 | 157 | 210 | 262 | 314 | 367 | 420 | 472 | 525 | 578 | 631 | 684 | 737 | 790 | 843 | 897 | 950 |
|  |  | Ду = 500 | 3 | 44 | 87 | 131 | 175 | 218 | 262 | 306 | 350 | 394 | 437 | 481 | 526 | 570 | 614 | 658 | 703 | 747 | 792 |
|  |  | Ду = 400 | 2 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 | 456 | 491 | 527 | 562 | 598 | 634 |
|  |  | φº | 1 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º |
| 12 | 2343 | 2469 | 2595 | 2721 | 2848 | 2976 | 3104 | 3232 | 3361 | 3491 | 3621 | 3751 | 3883 | 4014 | 4147 | 4280 | 4414 | 4549 | 4684 | 4821 | 4958 | 5096 |
| 11 | 2175 | 2292 | 2409 | 2527 | 2645 | 2763 | 2882 | 3001 | 3121 | 3241 | 3362 | 3483 | 3605 | 3728 | 3851 | 3974 | 4099 | 4224 | 4350 | 4476 | 4604 | 4732 |
| 10 | 2008 | 2116 | 2224 | 2333 | 2441 | 2551 | 2660 | 2770 | 2881 | 2992 | 3103 | 3215 | 3328 | 3441 | 3555 | 3669 | 3784 | 3899 | 4015 | 4132 | 4249 | 4368 |
| 9 | 1841 | 1940 | 2039 | 2138 | 2238 | 2338 | 2439 | 2540 | 2641 | 2743 | 2845 | 2947 | 3051 | 3154 | 3258 | 3363 | 3468 | 3574 | 3681 | 3788 | 3895 | 4004 |
| 8 | 1673 | 1763 | 1853 | 1944 | 2035 | 2126 | 2217 | 2309 | 2401 | 2493 | 2586 | 2679 | 2773 | 2867 | 2962 | 3057 | 3153 | 3249 | 3346 | 3443 | 3541 | 3640 |
| 7 | 1506 | 1587 | 1668 | 1749 | 1831 | 1913 | 1995 | 2078 | 2161 | 2244 | 2328 | 2412 | 2496 | 2581 | 2666 | 2752 | 2838 | 2924 | 3011 | 3099 | 3187 | 3276 |
| 6 | 1339 | 1411 | 1483 | 1555 | 1628 | 1700 | 1774 | 1847 | 1921 | 1995 | 2069 | 2144 | 2219 | 2294 | 2370 | 2446 | 2522 | 2599 | 2677 | 2755 | 2833 | 2912 |
| 5 | 1171 | 1234 | 1297 | 1361 | 1424 | 1488 | 1552 | 1616 | 1681 | 1745 | 1810 | 1876 | 1941 | 2007 | 2073 | 2140 | 2207 | 2274 | 2342 | 2410 | 2479 | 2548 |
| 4 | 1004 | 1058 | 1112 | 1166 | 1221 | 1275 | 1330 | 1385 | 1440 | 1496 | 1552 | 1608 | 1664 | 1720 | 1777 | 1834 | 1892 | 1950 | 2008 | 2066 | 2125 | 2184 |
| 3 | 837 | 882 | 927 | 972 | 1017 | 1063 | 1108 | 1154 | 1200 | 1247 | 1293 | 1340 | 1387 | 1434 | 1481 | 1529 | 1576 | 1625 | 1673 | 1722 | 1771 | 1820 |
| 2 | 669 | 705 | 741 | 778 | 814 | 850 | 887 | 923 | 960 | 997 | 1034 | 1072 | 1109 | 1147 | 1185 | 1223 | 1261 | 1300 | 1338 | 1377 | 1416 | 1456 |
| 1 | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º | 36º | 37º | 38º | 39º | 40º |
| 12 | 4861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4487 | 4990 | 5121 | 5252 | 4971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4113 | 4606 | 4727 | 4848 | 4556 | 5094 | 5218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3739 | 4223 | 4333 | 4444 | 4142 | 4669 | 4783 | 4898 | 5013 | 5129 | 5247 | 5365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3365 | 3839 | 3939 | 4040 | 3728 | 4245 | 4348 | 4452 | 4557 | 4663 | 4770 | 4877 | 4986 | 5095 | 5206 | 5317 | 5430 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2991 | 3455 | 3545 | 3636 | 4142 | 3820 | 3913 | 4007 | 4102 | 4197 | 4293 | 4390 | 4487 | 4586 | 4685 | 4785 | 4887 | 4989 | 5092 | 5196 | 5301 | 5408 |
| 6 | 2617 | 3071 | 3151 | 3232 | 3728 | 3396 | 3478 | 3562 | 3646 | 3730 | 3816 | 3902 | 3989 | 4076 | 4165 | 4254 | 4344 | 4434 | 4526 | 4619 | 4712 | 4807 |
| 5 | 2643 | 2687 | 2757 | 2828 | 3314 | 2971 | 3044 | 3117 | 3190 | 3264 | 3339 | 3414 | 3490 | 3567 | 3644 | 3722 | 3801 | 3880 | 3960 | 4041 | 4123 | 4206 |
| 4 | 2243 | 2303 | 2363 | 2424 | 2485 | 2547 | 2609 | 2671 | 2734 | 2798 | 2862 | 2926 | 2991 | 3057 | 3123 | 3190 | 3258 | 3326 | 3395 | 3464 | 3534 | 3605 |
| 3 | 1869 | 1919 | 1970 | 2020 | 2071 | 2122 | 2174 | 2226 | 2279 | 2332 | 2385 | 2439 | 2493 | 2548 | 2603 | 2659 | 2715 | 2772 | 2829 | 2887 | 2945 | 3004 |
| 2 | 1496 | 1535 | 1576 | 1616 | 1657 | 1698 | 1739 | 1781 | 1823 | 1865 | 1908 | 1951 | 1994 | 2038 | 2082 | 2127 | 2172 | 2217 | 2263 | 2309 | 2356 | 2403 |
| 1 | 41º | 42º | 43º | 44º | 45º | 46º | 47º | 48º | 49º | 50º | 51º | 52º | 53º | 54º | 55º | 56º | 57º | 58º | 59º | 60º | 61º | 62º |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4902 | 4999 | 5097 | 5195 | 5295 | 5396 | 5498 | 5602 | 5706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4290 | 4374 | 4459 | 4546 | 4633 | 4722 | 4811 | 4901 | 4993 | 5086 | 5180 | 5275 | 5371 | 5469 | 5568 | 5668 | 5770 | 5874 | 5979 |  |  |  |
| 4 | 3677 | 3749 | 3822 | 3896 | 3971 | 4047 | 4124 | 4201 | 4280 | 4359 | 4440 | 4521 | 4604 | 4688 | 4773 | 4859 | 4946 | 5035 | 5124 | 5216 | 5308 | 5402 |
| 3 | 3064 | 3124 | 3185 | 3247 | 3309 | 3373 | 3436 | 3501 | 3566 | 3633 | 3700 | 3768 | 3837 | 3906 | 3977 | 4049 | 4122 | 4195 | 4270 | 4346 | 4424 | 4502 |
| 2 | 2451 | 2499 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2749 | 2801 | 2853 | 2906 | 2960 | 3014 | 3069 | 3125 | 3182 | 3239 | 3297 | 3356 | 3416 | 3477 | 3539 | 3602 |
| 1 | 63º | 64º | 65º | 66º | 67º | 68º | 69º | 70º | 71º | 72º | 73º | 74º | 75º | 76º | 77º | 78º | 79º | 80º | 81º | 82º | 83º | 84º |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5498 | 5595 | 5694 | 5794 | 5896 | 6000 |
| 3 | 4582 | 4663 | 4745 | 4828 | 4913 | 5000 |
| 2 | 3665 | 3730 | 3796 | 3863 | 3931 | 4000 |
| 1 | 85º | 86º | 87º | 88º | 89º | 90º |

Приложение Ж

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБНЫМ ЗАГОТОВКАМ

Ж.1 Механические свойства трубных заготовок.

Для изготовления отводов могут быть использованы бесшовные трубы по ГОСТ 8731/8732 группы В, ГОСТ 8733/8734 группы В, ГОСТ 9567, ГОСТ 550, полученные горячим или холодном деформированием из углеродистых и низколегированных сталей, прошедшие 100%-ный контроль сплошности металла, а так же бесшовные трубы по техническим условиям ТУ 14-3-1128, ТУ 14-3-460, ТУ 14-3-1701, ТУ 14-3-251, ТУ 14-3-1760, ТУ 14-3-1486, ТУ 14-3-1577 и бесшовные трубы поставляемые по импорту.

Для изготовления отводов используются прямошовные трубы, поставляемые по ГОСТ Р 52079, ТУ 14-3-1270, ТУ 14-3-1698, ТУ 14-3Р-04, ТУ 14-3-1425, ТУ 14-3-1573, ТУ 14-3Р-01, ТУ 14-3Р-28, ТУ 14-158-105, ТУ 14-158-116 из углеродистой и низколегированной листовой стали в горячекатаном и нормализованном состоянии, а так же после контролируемой прокатки, включая после контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением.

Для изготовления отводов используются прямошовные трубы импортной поставки, поставляемые по ТУ 55-86, ТУ 75-86, ТУ 100-86, ТУ 84-94, ТУ 100-98, ТУ 1020-99С, ТУ 20-28-40-96С, ТУ 14-3-1424, ТУ 14-3-1873, ТУ 14-3-1938, ТУ У 14-8-2, ТУ 14-8-16, ТУ У 322-8-10, ТУ У 322-8-21, ТУ У 322-8-22.

Допускается для изготовления отводов использовать бесшовные и прямошовные трубы, поставляемые по иностранным стандартам и спецификациям: API 5L (уровень PSL-2), ISO 3183-3 (трубы группы С), EN 10208-2, Z 662-99 CSA при условии исходные трубы и полученные отводы отвечают ниже приведённым требованиям по прочностным характеристикам и пластическим свойствам (Таблица 3), химическому составу (Таблица 5), свариваемости по п. 7.1.3. и отвечают требованиям данных технических условий. Прочностные (временное сопротивление σв и придел текучести σs (σт, σ0,2, σ0,5)) и пластические (относительное удлинение δ5) свойства определяются на плоских или цилиндрических пятикратных () образцах, испытываемых на растяжение до разрыва. Нормативные (минимально гарантированные) требования на прочностные и пластические характеристики приведены в Таблице Ж.1.

Таблица Ж.1 – Нормативные характеристики прочности и пластичности металла

| Класс прочности стали | Предел текучести, σs (σт, σ0,2, σ0,5) МПа (кгс/мм2) | Временное сопротивление, σв МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, δ5 % | Типичная марка стали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К42 К48 К50 К52 К54 К56 К60 | 245 (25,0) 265 (27,0) 343 (35,0) 353 (36,0) 363 (37,0) 392 (40,0) 440 (45,0) | 412 (42,0) 470 (48,0) 490 (50,0) 510 (52,0) 530 (54,0) 550 (56,0) 589 (60,0) | 21 20 20 20 20 20 20 | 20 09Г2С 15ХСНД 17Г1С(-У) 14Г2АФ 09Г2СФБ 10Г2ФБЮ |

Примечания:

- Классы прочности стали устанавливаются по нормативной (гарантированной) величине временного сопротивления σв, выраженного в кгс/мм2;

- Предел текучести определяется по площадке текучести на диаграмме растяжения (σs, σт), по пластическому удлинению 0,2% (σ0,2) или по полному (упругому плюс пластическому) удлинению 0,5% (σ0,5);

- Отношение фактического предела текучести основного металла к его фактическому временному сопротивлению не должно превышать 0,90;

- Временное сопротивление сварного соединения в любом месте отвода, определяемое при растяжении образцов со сварным соединением при снятых усилениях, должно быть не менее нормативного временного сопротивления для основного металла.

Приложение З

методы неразрушающего контроля

З.1 Методика обследования дефектов неразрушающими методами контроля.

Обследование дефекта неразрушающими методами контроля заключается в определении его типа (трещина, коррозия и др.), геометрических размеров (глубина, длина вдоль оси отвода, ширины по дуге окружности), привязки дефекта к продольным сварным швам и торцу отвода.

Обследование дефекта состоит из визуального осмотра, выбора метода неразрушающего контроля и проведения данного контроля. В ходе визуального осмотра необходимо определить предполагаемые тип и размеры дефекта, определить методы неразрушающего контроля позволяющие идентифицировать дефект и его размеры с достаточной точностью и достоверностью.

При выборе метода неразрушающего контроля следует придерживаться следующих рекомендаций:

- при обследовании продольных сварных соединений наиболее эффективными методами является радиографический и ультразвуковой контроль;

- при обследовании трещин выбор метода контроля необходимо основывать на доступности дефекта, объеме необходимой подготовки и оперативности контроля, при обеспечении требуемой точности и достоверности; наиболее эффективными методами являются вихретоковый, ультразвуковой, магнитопорошковый и контроль проникающими веществами;

- при обследовании дефектов типа задир или забоина следует применять ультразвуковой контроль или толщинометрию, при этом необходимо учесть возможность образования сопутствующих трещин, поэтому необходимо провести контроль на возможность трещинообразования представленными выше методами;

- при обследовании дефектов типа расслоение необходимо проводить ультразвуковой контроль, позволяющий отличить данный дефект от допустимой ликвационной неоднородности металла отвода (сегрегационные полосы);

- при обследовании дефектов типа вмятина и гофра необходимо произвести визуально-измерительный контроль, а также обследование на возможность трещинообразования (контроль проникающими веществами);

З.2 Обследование концевых участков отводов.

Концевые участки основного металла на длине не менее 40 мм от торца по всему периметру отвода следует контролировать ультразвуковым методом, а сварные соединения на длине не менее 200 мм от торца – рентгеновским или ультразвуковым методом.

Для проверки результатов автоматизированного ультразвукового дефектоскопа допускается использовать ручной ультразвуковой контроль для расшифровки дефектных зон.

Торцы отводов должны контролироваться на соответствие требований магнитопорошковым методом или капиллярным методом согласно ГОСТ 21105-87 и  ГОСТ 18442-80 соответственно.

Приложение И

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ОТВОДОВ ГНУТЫХ

И.1 Гидравлические испытания.

Гидравлические испытания проводятся на одном отводе каждого типоразмера, после подбора режимов изготовления. Гидравлические испытания являются одним из этапов типовых испытаний.

Для измерения давления должны использоваться манометры не ниже 2,5 класса точности.

В качестве наполнителя, передающего давление на стенку трубы, должна применяться вода, температура которой не ниже +5 °С.

Перед испытанием воздух из отвода и труб подводящей системы должен быть полностью вытеснен.

Нарастание давления при испытании отвода и сброс давления должны производиться плавно (без гидравлических ударов).

Время выдержки отвода под пробным давлением не менее 10 минут.

Отвод считается выдержавшим испытание, если при испытании не будет визуально обнаружено падения давления по манометру, течи, капель, запотевания и остаточной деформации (выпучивания) стенки, выводящей диаметр трубы за предельные отклонения.

И.2 Механические испытания.

Испытание на растяжение основного металла следует проводить на 2-х пятикратных образцах типа II по ГОСТ 1497-84 (рис. З.1) для определения временного сопротивления разрыву, предела текучести и относительного удлинения.

Номер образца следует выбирать в зависимости от толщины стенки детали:

- №6 – 23 мм и более;

- №10 – от 18,0 до 22,9 мм;

- №12 – от 16,0 до 17,9 мм;

- №14 – от 13,5 до 15,9 мм;

- №16 – от 11,5 до 13,4 мм;

- №17 – от 10,0 до 11,4 мм;

- №19 – менее 10,0 мм.

Начальную длину l0 с погрешностью до 1% ограничить на рабочей длине образца l кернами, рисками или иными метками.

| Номер образца | a0, мм | b0, мм | l0, мм | l, мм | h1, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 20 | 30 | 140 | 190 | 80 | 350 |
| 10 | 16 | 30 | 125 | 170 | 80 | 330 |
| 12 | 14 | 30 | 115 | 160 | 70 | 300 |
| 14 | 12 | 30 | 105 | 150 | 60 | 270 |
| 16 | 10 | 30 | 100 | 140 | 60 | 260 |
| 17 | 9 | 30 | 90 | 120 | 50 | 220 |
| 19 | 7 | 20 | 70 | 100 | 50 | 200 |

Рис. И.1 – Образец для испытания основного металла на растяжение

Для пересчета относительного удлинения после разрыва с отнесением места разрыва к середине и для определения относительного равномерного удлинения по всей рабочей длине образца рекомендуется наносить метки через каждые 5 или 10 мм с применением металлической линейки по ГОСТ 427-75.

Испытание на растяжение металла сварных швов проводится на 2-х образцах со снятым усилением типа XII по ГОСТ 6996-66 (рис. И.2) для определения временного сопротивления разрыву.

| Толщина основного металла a, мм | Ширина рабочей части образца b, мм | Длина рабочей части образца l, мм | Общая длина образца L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| более 8 до 10 | 20±0,5 | 60 | L = l + 140 |
| более 10 до 25 | 25±0,5 | 100 |  |
| более 25 до 36 | 30±0,5 | 160 |  |

Рис. И.2 – Образец для испытания сварного соединения на статическое растяжение

Ударную вязкость основного металла и металла сварных швов готовых изделий на соответствие требованиям п.7.6.2 проверяют при испытаниях комплекта из 3-х образцов по ГОСТ 9454-78 и ГОСТ 6996-66.

Надрез на образце должен быть перпендикулярен поверхности металла.

Ударную вязкость при всех температурах испытаний определяют как среднее арифметическое значение по результатам испытаний трех образцов. На одном из образцов допускается снижение ударной вязкости на 9,8 Дж/см2 (1 кгс∙м/ см2). В случае повторных испытаний на удвоенном количестве образцов снижение ударной вязкости допускается на двух образцах.

Испытание основного металла отвода на ударный изгиб с концентратором вида V по ГОСТ 9454-78 следует проводить на образцах (рис. И3):

- шириной В = 10 ± 0,1 мм для толщин 12 мм и более;

- шириной В = 7,5 ± 0,1 мм для толщин от 8 до 11 мм.

Рис. И3. Образец с концентратором вида V для испытания основного металла на ударный изгиб

Испытание основного металла отвода на ударный изгиб по ГОСТ 9454-78 следует проводить на образцах с концентратором вида U (рис. И4):

- шириной В = 10 ± 0,1 мм для толщин 12 мм и более;

- шириной В = 7,5 ± 0,1 мм для толщин от 8 до 11 мм.

Рис. И4. Образец с концентратором вида U для испытания основного металла на ударный изгиб

Испытание сварного шва отвода на ударный изгиб по ГОСТ 6996-66 следует производить на образцах с концентратором вида V (рис. И5):

- шириной В = 10 ± 0,1 мм при толщине металла 11 мм и более;

- шириной В = 5 ± 0,1 мм при толщине металла от 8 до10 мм.

Рис. И5. Образец с концентратором вида V для испытания сварного шва на ударный изгиб

Испытание сварного шва отвода на ударный изгиб по ГОСТ 6996-66 следует производить на образцах с концентратором вида U (рис. И6):

- шириной В = 10 ± 0,1 мм при толщине металла 11 мм и более;

- шириной В = 5 ± 0,1 мм при толщине металла от 8 до10 мм.

Рис. И6. Образец с концентратором вида U для испытания сварного шва на ударный изгиб

Испытание сварного шва на статический изгиб следует проводить на 2-х образцах типа ХХVII по ГОСТ 6996-66 (рис. И.7).

Испытание следует проводить до достижения нормируемого угла изгиба (120°) без образования трещины. Появление надрывов длиной до 5 мм по кромкам и на поверхности образца, не развивающихся дальше в ходе испытания, браковочным признаком не являются.

Обязательным условием проведения испытаний является плавность нарастания нагрузки на образец.

Во время испытания оправка располагается вдоль шва так, чтобы максимум нагрузки приходился на ось шва. Образец располагается на двух опорах, расположенных симметрично относительно оправки на расстоянии 2,5D. Опоры должны иметь радиус скругления:

- при толщине стенки более 8 до 10 мм – радиус 10 мм;

- при толщине стенки более 10 до 26 мм – радиус 20 мм;

- при толщине стенки более 26 мм – радиус 25 мм.

Усиления сварного шва должны быть механически сняты до уровня основного металла. Строгать усиления следует поперёк шва. Кромки образцов в пределах его рабочей части l должны быть закруглены радиусом 0,2 от толщины металла, но не более 3 мм путем сглаживания напильником вдоль кромки.

a – толщина основного металла;

b – ширина образца (b = 1,5а, но не менее 10 мм);

L – общая длина образца (L = 1,5D + 80 мм);

D – диаметр оправки в мм (D = 50 мм);

l – длина рабочей части образца (l = 0,33L).

Рис. И.7 – Образец для испытания сварного соединения на статический изгиб

Для испытаний основного металла отводов образцы следует вырезать из наружной криволинейной части и в торце, противоположно сварному соединению, с расположением образцов перпендикулярно оси.

Для испытаний сварного соединения образцы следует вырезать на гнутой части в кольцевой зоне предназначенной для механических испытаний, а так же в торце отвода.

Вырезку заготовок для образцов из сварного соединения необходимо производить перпендикулярно шву для испытаний на растяжение и ударный изгиб сварного соединения.

Вырезку заготовок для образцов рекомендуется производить механическими способами, кислородной или другими методами резки. При этом должен быть предусмотрен припуск на механическую обработку образца. При механической резке заготовок величина припуска зависит от вида обработки. При кислородной резке (для удаления из рабочей части образца зоны с измененными свойствами) припуск должен быть не менее 20 мм.

Вырезка образцов должна производиться только механическим способом.

При изготовлении образцов допускается правка заготовок статической нагрузкой без применения нагрева, но не более 1,5% пластической деформации. На образцах из правленых заготовок допускается снижение относительного удлинения на величину деформации при правке.

Клеймение образцов может производиться любым способом так, чтобы клеймо располагалось вне рабочей части образца и сохранялось на нем после испытания.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний по ударной вязкости или хотя бы на одном из образцов по растяжению или изгибу необходимо провести повторные испытания по тому виду испытаний, по которому получены неудовлетворительные результаты. Испытания необходимо повторить на удвоенном количестве образцов.